# Système de maintenance prédictive de la corrosion par apprentissage automatique : conception d’une sonde ER low-cost, acquisition IoT et prédiction du taux de corrosion et de la durée de vie résiduelle par XGBoost

Table of Contents

# PAGE DE TITRE

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix — Travail — Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON Peace — Work — Fatherland

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNIVERSITÉ DE DOUALA

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE DOUALA (ENSPD)

Département de Génie Industriel et Maintenance

Mémoire rédigé en vue de l’obtention d’un Master Professionnel

OPTION : MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Thème :

SYSTÈME DE MAINTENANCE PRÉDICTIVE DE LA CORROSION PAR APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE : CONCEPTION D’UNE SONDE ER LOW-COST, ACQUISITION IoT ET PRÉDICTION DU TAUX DE CORROSION ET DE LA DURÉE DE VIE RÉSIDUELLE PAR XGBoost

| Rédigé par : | BATOUMBI IKOND Ricky Parfait |
| --- | --- |
| Matricule : | À compléter |
| Sous encadrement académique de : | À compléter |
| Sous l’encadrement professionnel de : | À compléter (COTCO) |
| Sous la supervision de : | À compléter |
| Année académique : | 2025 — 2026 |

# DÉDICACE

À mes chers parents,

pour leur soutien sans faille tout au long de ce parcours.

# REMERCIEMENTS

Au terme de notre formation pour l’obtention du Master II en Maintenance Industrielle, nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à l’ensemble du corps professoral de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala, qui par la qualité de leur enseignement et de leur encadrement, nous a permis de terminer avec succès cette formation en ingénierie. En l’occurrence :

- À notre encadreur académique, pour ses conseils éclairés, sa rigueur scientifique et sa disponibilité tout au long de la rédaction de ce mémoire ;

- À notre superviseur, pour son approche méthodologique et la qualité de ses remarques structurantes ;

- À notre encadreur professionnel au sein de la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), pour la qualité de son accompagnement, le partage d’expérience terrain et l’accès aux problématiques industrielles concrètes ayant nourri ce travail ;

- À l’ensemble du corps enseignant du Département de Génie Industriel et Maintenance pour la formation théorique et pratique de qualité ;

- À mes camarades de promotion pour les échanges intellectuels stimulants ;

- À mes parents pour leur soutien moral et matériel constant.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce mémoire et dont les noms n’ont pu être cités, trouvent ici l’expression de mes sincères remerciements.

# RÉSUMÉ

La corrosion représente un coût annuel mondial de 2,5 billions de dollars US, soit environ 3,4 % du PIB mondial (Koch et al., 2016). Dans le secteur Oil & Gas, elle constitue la première cause de dégradation des pipelines et des installations de surface. Au Cameroun, la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) exploite depuis 2003 le pipeline Tchad-Cameroun (1 070 km au total, dont 903 km en territoire camerounais), infrastructure stratégique dont l’intégrité conditionne la sécurité environnementale et économique du pays. La gestion actuelle de la corrosion repose largement sur des inspections périodiques par ultrasons (UT), sans surveillance continue ni prédiction de la dégradation.

Ce mémoire présente la conception, le développement et la validation expérimentale d’un système intégré de maintenance prédictive de la corrosion articulé autour de trois composants : (1) une sonde ER (Electrical Resistance) low-cost basée sur un fil de fer monté en pont de Wheatstone, instrumentée par un amplificateur HX711 24 bits ; (2) un système d’acquisition IoT à microcontrôleur ESP32 en deep sleep pulsé (10 minutes) mesurant simultanément la résistance et la température (DS18B20) ; (3) un modèle XGBoost entraîné en protocole run-to-failure (RTF) selon l’esprit de la norme ISO 13381-1, prédisant à la fois le taux de corrosion (CR, en mm/an) et la durée de vie résiduelle (RUL, en heures), avec interprétabilité par analyse SHAP.

L’environnement corrosif de référence est le Detar Plus, détartrant industriel commercial à base d’acide chlorhydrique (5–15 %) et d’acide phosphorique (10–30 %), générant un milieu acide mixte (pH ≈ 1) reproduisant des conditions agressives comparables aux effluents acides industriels. Le protocole comporte quatre runs RTF : deux runs de référence sans inhibiteur et deux runs avec injection de l’inhibiteur AC PROTECT 106 (à base d’imidazoline) à concentrations croissantes (0,1 % et 0,5 % v/v).

Le coût total du prototype est inférieur à 50 000 FCFA, soit un facteur 40 à 100 moins cher qu’une instrumentation industrielle équivalente (Cosasco, Permasense, Emerson Roxar). Ce travail démontre la faisabilité d’un système de maintenance prédictive de la corrosion entièrement réalisable à partir de composants disponibles localement au Cameroun, contribuant à la démocratisation de la surveillance industrielle dans les économies émergentes d’Afrique subsaharienne.

Mots-clés : corrosion ; maintenance prédictive ; sonde ER ; XGBoost ; durée de vie résiduelle ; ESP32 ; HX711 ; IoT ; inhibiteur de corrosion ; imidazoline ; pipeline Oil & Gas ; COTCO.

# ABSTRACT

Corrosion accounts for a global annual cost of USD 2.5 trillion, approximately 3.4 % of global GDP (Koch et al., 2016). In the Oil & Gas sector, it remains the leading cause of pipeline and surface-equipment degradation. In Cameroon, the Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) has operated since 2003 the 1,070 km Chad-Cameroon pipeline (903 km within Cameroonian territory), a strategic infrastructure whose integrity conditions both environmental and economic security. Current corrosion management relies mostly on periodic ultrasonic (UT) inspections, with neither continuous monitoring nor predictive analytics.

This thesis presents the design, development and experimental validation of an integrated corrosion predictive-maintenance system built on three components: (1) a low-cost ER (Electrical Resistance) probe based on an iron wire mounted in a Wheatstone bridge instrumented by a 24-bit HX711 amplifier; (2) an IoT acquisition system using an ESP32 microcontroller in pulsed deep-sleep mode (10 minutes) measuring resistance and temperature (DS18B20) simultaneously; (3) an XGBoost model trained under a run-to-failure (RTF) protocol following ISO 13381-1, predicting both corrosion rate (CR, in mm/year) and remaining useful life (RUL, in hours), with SHAP-based interpretability.

The reference corrosive medium is Detar Plus, a commercial industrial descaler containing hydrochloric acid (5–15 %) and phosphoric acid (10–30 %), producing a mixed-acid medium (pH ≈ 1) reproducing aggressive conditions similar to those of industrial acidic effluents. The protocol comprises four RTF runs: two baseline runs without inhibitor and two runs with injection of AC PROTECT 106 corrosion inhibitor (imidazoline-based) at increasing concentrations (0.1 % and 0.5 % v/v).

The total prototype cost is below 50,000 FCFA, i.e., 40 to 100 times cheaper than comparable industrial instrumentation (Cosasco, Permasense, Emerson Roxar). This work demonstrates the feasibility of a corrosion predictive-maintenance system entirely built from components available on the local Cameroonian market, contributing to the democratization of industrial monitoring in sub-Saharan emerging economies.

Keywords: corrosion; predictive maintenance; ER probe; XGBoost; remaining useful life; ESP32; HX711; IoT; corrosion inhibitor; imidazoline; oil & gas pipeline; COTCO.

# LISTE DES ABRÉVIATIONS

| Abréviation | Signification |
| --- | --- |
| AC PROTECT 106 | Inhibiteur de corrosion industriel à base d’imidazoline |
| ADC | Analog-to-Digital Converter (Convertisseur Analogique-Numérique) |
| AI | Artificial Intelligence (Intelligence Artificielle) |
| AMPP | Association for Materials Protection and Performance (ex-NACE) |
| API | American Petroleum Institute |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| CMRR | Common-Mode Rejection Ratio |
| COTCO | Cameroon Oil Transportation Company |
| CR | Corrosion Rate (Taux de corrosion, mm/an) |
| CV | Cross-Validation (validation croisée) |
| DS18B20 | Capteur numérique de température, bus 1-Wire |
| EIS | Electrochemical Impedance Spectroscopy |
| EN | Norme Européenne |
| ER | Electrical Resistance (Résistance Électrique) |
| ENSPD | École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala |
| ESP32 | Microcontrôleur bi-cœur Wi-Fi + Bluetooth (Espressif) |
| FBE | Fusion-Bonded Epoxy (revêtement pipeline) |
| FePO₄ | Phosphate de fer (III) |
| FSO | Floating Storage and Offloading unit |
| GPIO | General-Purpose Input/Output |
| HCl | Acide chlorhydrique |
| H₃PO₄ | Acide phosphorique |
| HX711 | Amplificateur d’instrumentation et ADC 24 bits |
| IMPACT | International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology |
| IoT | Internet of Things (Internet des Objets) |
| IQR | Interquartile Range |
| ISO | International Organization for Standardization |
| LPR | Linear Polarization Resistance |
| MAE | Mean Absolute Error |
| MIC | Microbiologically Influenced Corrosion |
| ML | Machine Learning (apprentissage automatique) |
| NACE | National Association of Corrosion Engineers |
| NDT | Non-Destructive Testing |
| OS | Objectif Spécifique |
| PHMSA | Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration |
| PIB | Produit Intérieur Brut |
| QR | Question de Recherche |
| R² | Coefficient de détermination |
| RBI | Risk-Based Inspection |
| RMSE | Root Mean Square Error |
| RTC | Real-Time Clock |
| RTF | Run-To-Failure |
| RUL | Remaining Useful Life (Durée de Vie Résiduelle) |
| SHAP | SHapley Additive exPlanations |
| SRB | Sulfate-Reducing Bacteria |
| SSC | Sulfide Stress Cracking |
| UT | Ultrasonic Testing |
| XGBoost | eXtreme Gradient Boosting |

# LISTE DES FIGURES

(générée automatiquement par Word)

# LISTE DES TABLEAUX

(générée automatiquement par Word)

# SOMMAIRE

DÉDICACE REMERCIEMENTS RÉSUMÉ ABSTRACT LISTE DES ABRÉVIATIONS LISTE DES FIGURES LISTE DES TABLEAUX SOMMAIRE INTRODUCTION GÉNÉRALE CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE CHAPITRE II : OUTILS ET MÉTHODES CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSIONS CONCLUSION GÉNÉRALE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ANNEXES TABLE DES MATIÈRES

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un environnement industriel de plus en plus concurrentiel, la maîtrise de la dégradation des équipements est devenue un facteur clé de compétitivité, de sécurité et de soutenabilité environnementale. Les entreprises industrielles sont aujourd’hui confrontées à la nécessité simultanée de réduire les coûts de maintenance, d’augmenter la disponibilité de leurs équipements, et de prévenir des incidents dont les conséquences peuvent être économiques, humaines ou écologiques (Koch et al., 2016). Dans ce contexte, les stratégies de maintenance évoluent : de la maintenance corrective réactive et de la maintenance préventive systématique à intervalles fixes, vers la maintenance conditionnelle puis la maintenance prédictive — qui anticipe la défaillance à partir de l’analyse des données de surveillance (EN 13306 ; ISO 13381-1).

Parmi tous les modes de dégradation, la corrosion occupe une place prépondérante dans le secteur Oil & Gas. Selon l’étude IMPACT publiée par la NACE en 2016, la corrosion représente un coût annuel mondial de 2,5 billions USD, soit environ 3,4 % du Produit Intérieur Brut mondial (Koch et al., 2016). Une part significative de ce coût concerne les infrastructures de transport d’hydrocarbures — les pipelines — qui sont à la fois soumises à des environnements chimiquement agressifs et difficiles à inspecter de manière continue. Les techniques classiques de surveillance — ultrasons (UT), coupons gravimétriques, sondes commerciales — souffrent de limitations importantes : coût élevé, ponctualité, ou complexité d’intégration aux systèmes de gestion industriels (Wei et al., 2024 ; Pumps Africa, 2024).

Face à ces limites, deux dynamiques convergent dans la littérature récente. D’une part, la disponibilité croissante de microcontrôleurs et de capteurs IoT à très faible coût (ESP32, HX711, capteurs numériques 1-Wire) ouvre la voie à des chaînes d’instrumentation académiques et industrielles à un coût inférieur à 50 USD (Mayer et al., 2023). D’autre part, les méthodes d’apprentissage automatique — en particulier les algorithmes par gradient boosting comme XGBoost — démontrent une capacité supérieure à celle des modèles physiques classiques (de Waard et Milliams, 1975 ; NORSOK M-506) pour capturer les non-linéarités complexes entre variables de procédé et taux de corrosion, avec des erreurs de prédiction inférieures à 5 % (Hu et al., 2024 ; Wei et al., 2024 ; Yan et Yan, 2024).

Le présent mémoire s’inscrit à la jonction de ces deux dynamiques. Il a pour objectif de concevoir, développer et valider expérimentalement un système intégré de maintenance prédictive de la corrosion combinant une sonde ER low-cost basée sur un microcontrôleur ESP32 et un amplificateur HX711, et un modèle d’apprentissage automatique XGBoost capable de prédire à la fois le taux de corrosion (CR, en mm/an) et la durée de vie résiduelle (RUL, en heures) d’un élément métallique exposé à un milieu acide multi-composant. Le contexte applicatif est celui des infrastructures pétrolières camerounaises, et plus particulièrement celui de l’opérateur Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), exploitant le pipeline Tchad-Cameroun depuis 2003 (COTCO, 2024 ; Wikipedia, 2024).

Après une revue de la littérature sur la corrosion, ses mécanismes, les méthodes de surveillance et les modèles prédictifs, ainsi qu’une présentation du contexte industriel et de la problématique (Chapitre I), nous aborderons les fondements techniques du prototype développé, les matériels mobilisés, et la méthodologie retenue pour l’acquisition et le traitement des données ainsi que pour l’entraînement du modèle d’apprentissage automatique (Chapitre II). Enfin, les résultats expérimentaux issus du prototype seront présentés, discutés au regard de la littérature, et confrontés aux objectifs initiaux de l’étude (Chapitre III).

# CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Sommaire du Chapitre I

I.0. Introduction I.1. Contexte et justification (suivant les six approches du protocole de recherche) I.2. Problématique I.3. Objectifs de l’étude I.4. Questions de recherche I.5. Importance de cette étude I.6. Organisation du travail I.7. Revue de la littérature I.8. Conclusion

## I.0. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons d’abord cadrer le contexte et la justification de la recherche selon les six approches recommandées par le protocole de recherche (approche définitionnelle, contexte international et national, état des recherches scientifiques et leurs limites, justificatif normatif et réglementaire, concept dans la zone d’étude, énoncé du sujet). Nous formulerons ensuite la problématique, les objectifs et les questions de recherche associées, puis nous présenterons l’importance de l’étude pour les différentes parties prenantes. Le chapitre se clôt par une revue détaillée de la littérature couvrant les mécanismes de corrosion, les méthodes de surveillance, les modèles prédictifs classiques et les approches récentes par apprentissage automatique.

## I.1. Contexte et justification

### I.1.1. Approche définitionnelle et historique de la corrosion

La corrosion est définie par la norme ISO 8044 :2015 comme « une interaction physico-chimique entre un métal et son environnement qui entraîne des modifications des propriétés du métal et qui peut conduire à une dégradation significative de la fonction du métal, de l’environnement ou du système technique dont ils font partie » (ISO, 2015). Ce phénomène naturel et thermodynamiquement spontané traduit la tendance des métaux à retourner à leur état d’oxyde stable — l’état sous lequel ils existent dans la croûte terrestre avant tout traitement métallurgique (Schweitzer, 2010).

L’étude scientifique de la corrosion remonte aux travaux fondateurs de Michael Faraday (1834), qui établit la relation quantitative entre le courant électrique et la masse de métal dissous, posant ainsi les bases de l’électrochimie de la corrosion (Faraday, 1834). Au XXᵉ siècle, Wagner et Traud (1938) formalisent la théorie des électrodes mixtes et de la cinétique électrochimique, permettant de modéliser quantitativement la vitesse de corrosion à partir des courbes de polarisation. Le modèle semi-empirique de de Waard et Milliams (1975), développé pour la prédiction de la corrosion CO₂ dans les pipelines pétroliers, devient la référence industrielle mondiale (de Waard et Milliams, 1975 ; de Waard, Lotz et Milliams, 1991).

La maintenance industrielle, quant à elle, a connu une évolution parallèle. La norme EN 13306 :2018 définit la maintenance prédictive comme une « maintenance conditionnelle effectuée en suivant les prévisions extrapolées de l’analyse et de l’évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien » (CEN, 2018). La norme ISO 13381-1 :2015 précise quant à elle les principes du pronostic et de l’estimation de la durée de vie résiduelle (RUL) à partir des données de surveillance (ISO, 2015). C’est précisément à l’intersection de ces deux normes que se positionne ce travail : instrumenter pour mesurer, mesurer pour prédire, prédire pour intervenir.

### I.1.2. Contexte international et national

À l’échelle mondiale, l’étude IMPACT (International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology) publiée par la NACE en 2016 estime le coût annuel global de la corrosion à 2,5 billions USD, soit environ 3,4 % du PIB mondial (Koch et al., 2016 ; NACE, 2016). L’étude conclut également que la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion de la corrosion permettrait d’économiser entre 15 % et 35 % de ce montant, soit 375 à 875 milliards USD par an. Dans le seul secteur Oil & Gas, les pertes annuelles imputables à la corrosion sont estimées entre 1,3 et 1,8 milliard USD (Koch et al., 2016 ; Inspectioneering, 2016). Ces chiffres représentent une opportunité directe d’économies si des stratégies de surveillance et de prédiction efficaces sont déployées.

En Afrique subsaharienne, la problématique est amplifiée par plusieurs facteurs : (i) des conditions climatiques tropicales (humidité élevée, températures > 28 °C) qui accélèrent la corrosion atmosphérique ; (ii) la difficulté d’accès à certains équipements (forêt équatoriale, zones marécageuses, sections offshore) ; (iii) l’instabilité politique et le vandalisme dans certaines régions (Pumps Africa, 2024). Les opérateurs africains du secteur Oil & Gas doivent ainsi composer avec des budgets contraints et des chaînes d’approvisionnement plus longues que leurs homologues occidentaux pour les pièces de rechange et les équipements d’inspection (Egbule et al., 2018 ; Onyebuchi et al., 2018).

Au Cameroun, le secteur pétrolier représente une part significative des recettes publiques et du PIB national. La Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) exploite depuis 2003 le Système d’Exportation Tchadien (SET), composé d’un pipeline de 1 070 km au total dont 903 km en territoire camerounais, d’une station de tête à Komé, et d’un terminal offshore à Kribi (Kome Kribi 1 FSO) relié à la côte par un pipeline sous-marin de 11 km (COTCO, 2024 ; Chad-Cameroon Pipeline Project, 2024 ; ExxonMobil, 2011). La capacité nominale est de 225 000 barils par jour. Cette infrastructure traverse des zones de forêt équatoriale dense, franchit de nombreux cours d’eau et longe des zones habitées, rendant toute défaillance non anticipée potentiellement catastrophique sur les plans humain, environnemental et économique.

### I.1.3. État de la recherche scientifique et limites identifiées

La recherche sur la prédiction de la corrosion par apprentissage automatique a connu une accélération significative depuis 2018, avec une production scientifique en croissance exponentielle (Coelho, 2022 ; npj Materials Degradation, 2022). Les approches les plus utilisées dans la littérature récente incluent :

- Les méthodes d’ensemble : forêts aléatoires (Cheng et Niu, 2018), XGBoost (Chen et Guestrin, 2016 ; Ma, Zhao et Wang, 2021), LightGBM, AdaBoost et Gradient Boosting (Yan et Yan, 2024). Ces méthodes obtiennent typiquement des erreurs RMSE comprises entre 0,031 et 0,052 mm/an avec des coefficients de détermination R² supérieurs à 0,95 sur des jeux de données de pipelines (Wei et al., 2024).

- Les réseaux de neurones : MLP (Ossai, Boswell et Davies, 2017), réseaux de neurones convolutifs et LSTM pour les séries temporelles (Xu, Xia et Wang, 2020), réseaux résiduels (ResNet) avec analyse d’interprétabilité (Liu et al., 2025), et architectures Transformer pour la prédiction de corrosion interne (Tan et al., 2025).

- Les approches interprétables : utilisation de SHAP (SHapley Additive exPlanations) pour quantifier la contribution de chaque variable d’entrée aux prédictions (Hu et al., 2024 ; Yan et Yan, 2024). Ces analyses identifient typiquement la température, la pression partielle de CO₂ et la pression totale comme les trois variables dominantes pour la corrosion interne des pipelines O&G.

Cependant, plusieurs lacunes critiques persistent dans la littérature :

- Absence quasi-totale de données africaines : les jeux de données utilisés proviennent presque exclusivement des États-Unis (PHMSA), de Chine ou d’Europe. Aucune étude publiée n’intègre de données expérimentales issues de pipelines subsahariens (Pumps Africa, 2024 ; Onyebuchi et al., 2018).

- Coût prohibitif des sondes commerciales : les sondes ER industrielles (Cosasco, Permasense, Emerson Roxar) ont un coût unitaire de 500 à 5 000 USD, hors installation et maintenance, ce qui est incompatible avec un déploiement étendu sur un réseau de plusieurs milliers de kilomètres (Cosasco, 2024 ; Hassanzadeh et al., 2024).

- Circularité des évaluations sur données synthétiques : la majorité des modèles ML sont entraînés et évalués sur des données générées par les modèles physiques eux-mêmes (de Waard et Milliams), ce qui invalide la portée scientifique des métriques rapportées. Un modèle XGBoost entraîné sur des données de Waard apprend à reproduire de Waard, sans capacité démontrée de généralisation (Coelho, 2022).

- Absence de prédiction simultanée CR + RUL : la majorité des travaux se limitent à la prédiction du taux de corrosion instantané, sans extrapolation vers le temps avant défaillance — information pourtant décisive pour la planification industrielle (Akash, 2024 ; Liu et al., 2022).

- Environnements multi-composants peu modélisés : les milieux industriels réels combinent souvent plusieurs acides ou agents agressifs dont l’interaction n’est pas modélisable analytiquement par les approches classiques (Heydari et Talebpour, 2024). C’est typiquement le cas des détartrants industriels qui mélangent HCl et H₃PO₄, créant une cinétique multi-mécanismes attaque/passivation difficile à prédire (Persian Utab, 2023 ; Schweitzer, 2010).

### I.1.4. Justificatif normatif et réglementaire

La gestion de la corrosion dans les infrastructures pétrolières est encadrée par un corpus normatif international et national complet :

Au niveau international :

- ISO 8044 :2015 — Définitions et terminologie de la corrosion (ISO, 2015) ;

- ASTM G1-03 — Préparation, nettoyage et évaluation des éprouvettes de corrosion (ASTM, 2017) ;

- ASTM G31-12a — Essais d’immersion en laboratoire (ASTM, 2012) ;

- ASTM G96-90 — Surveillance de la corrosion en service par méthodes électriques (ER, LPR) (ASTM, 2018) ;

- NACE/AMPP SP0775-2023 — Préparation, installation, analyse et interprétation des coupons de corrosion en service pétrolier (AMPP, 2023) ;

- NACE TM0190 — Méthodes d’essai pour sondes ER en service pétrolier (NACE, 2012) ;

- NACE MR0175 / ISO 15156 — Matériaux résistant à la corrosion sous H₂S (ISO, 2020) ;

- API 570 — Inspection des systèmes de tuyauteries en service (API, 2016a) ;

- API 580 / 581 — Inspection basée sur le risque (RBI) (API, 2016b ; API, 2016c) ;

- ISO 13381-1 :2015 — Maintenance — Pronostic — Lignes directrices générales (ISO, 2015) ;

- EN 13306 :2018 — Terminologie de la maintenance (CEN, 2018) ;

- NORSOK M-506 — Calcul du taux de corrosion CO₂ (Standards Norway, 2017).

Au niveau national camerounais :

- Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier, qui impose aux opérateurs de maintenir leurs installations dans un état de sécurité conforme aux normes internationales (République du Cameroun, 1999) ;

- Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les conditions d’exploitation des hydrocarbures, prévoyant des obligations de surveillance et de contrôle (République du Cameroun, 2000) ;

- Loi-cadre sur l’environnement (loi n° 96/12) imposant des études d’impact et des plans de prévention des pollutions (République du Cameroun, 1996).

L’ensemble de ce corpus normatif établit le cadre dans lequel s’inscrit toute démarche de surveillance de la corrosion sur le territoire camerounais. Le présent travail contribue à ce cadre en proposant un outil aligné sur les principes de l’ASTM G96 (mesure ER continue) et de l’ISO 13381-1 (pronostic et RUL).

### I.1.5. Le concept dans la zone d’étude — COTCO et le pipeline Tchad-Cameroun

La Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) opère le pipeline Tchad-Cameroun depuis 2003 (COTCO, 2024). Le système comprend les éléments suivants (ExxonMobil, 2011 ; Chad-Cameroon Pipeline Project, 2024) :

- Un pipeline enterré de 1 070 km de longueur totale (903 km en territoire camerounais), de diamètre nominal 30 pouces, en acier API 5L Grade B revêtu de FBE (Fusion-Bonded Epoxy) ;

- Une station de pompage de tête (PS-1) à Komé (Tchad) ;

- Un terminal d’exportation offshore à 18 km au large de Kribi (Cameroun), constitué de l’unité Kome Kribi 1 FSO (Floating Storage and Offloading) reliée à la côte par un pipeline sous-marin de 11 km ;

- Une capacité nominale de 225 000 barils par jour.

Ce réseau est soumis à plusieurs mécanismes de corrosion simultanés (Egbule et al., 2018 ; Aniobi, 2018) :

- Corrosion externe atmosphérique et galvanique sur les sections aériennes ou semi-aériennes, accélérée par l’humidité tropicale ;

- Corrosion sous revêtement (CUI) dans les zones où le revêtement FBE est endommagé ;

- Corrosion interne par les hydrocarbures bruts contenant des traces résiduelles de CO₂, H₂S et eau de formation ;

- Corrosion microbienne (MIC) liée à l’activité de bactéries sulfato-réductrices (SRB) dans les fonds de réservoirs et bas de conduites ;

- Corrosion par piqûres dans les zones où des chlorures sont présents.

La politique actuelle de maintenance chez COTCO et chez la plupart des opérateurs subsahariens repose sur trois piliers (Pumps Africa, 2024 ; HSPublishing, 2023) :

- Des inspections périodiques par ultrasons (UT) à intervalles de 6 à 24 mois selon la criticité de la section ;

- Des coupons gravimétriques placés en certains points stratégiques ;

- Une injection préventive d’inhibiteurs dans le brut (filmants à base d’imidazoline ou d’amines).

Cette approche présente plusieurs limites identifiées :

- L’intervalle long entre inspections masque les dérives rapides du taux de corrosion ;

- L’absence de surveillance continue ne permet pas de détecter en temps réel une augmentation soudaine de l’agressivité du fluide (variation de la composition, défaillance de l’injection d’inhibiteur) ;

- L’absence d’estimation explicite du RUL complique la planification des interventions et conduit à des arrêts de production non optimisés.

Le besoin d’un outil de surveillance continue, low-cost, et capable de prédire la dégradation avant qu’elle ne devienne critique est ainsi directement identifiable dans le contexte COTCO.

### I.1.6. Énoncé du sujet

Sur la base du contexte exposé — ampleur économique mondiale de la corrosion, lacunes scientifiques et industrielles persistantes, besoins spécifiques des opérateurs subsahariens et de COTCO en particulier, cadre normatif et réglementaire — le sujet de ce mémoire est formulé comme suit :

« Système de maintenance prédictive de la corrosion par apprentissage automatique : conception d’une sonde ER low-cost, acquisition IoT et prédiction du taux de corrosion et de la durée de vie résiduelle par XGBoost. »

Ce sujet articule trois axes : (1) un axe instrumental (conception d’une chaîne de mesure low-cost ER + IoT) ; (2) un axe algorithmique (apprentissage automatique XGBoost à double sortie CR + RUL) ; et (3) un axe applicatif (compatibilité avec le contexte camerounais et avec les contraintes de COTCO).

## I.2. Problématique

La maintenance des infrastructures de transport pétrolier au Cameroun, et plus particulièrement chez COTCO, fait face à un paradoxe fondamental : les opérateurs disposent de données de surveillance (mesures UT, rapports de laboratoire, journaux d’injection d’inhibiteurs) mais ces données, collectées de manière ponctuelle et stockées dans des systèmes hétérogènes, ne permettent ni d’anticiper les défaillances par corrosion avant qu’elles n’atteignent un seuil critique, ni de prédire avec précision la durée de vie résiduelle des éléments métalliques exposés. Or, dans un contexte où la rupture d’un pipeline traversant la forêt équatoriale ou un cours d’eau peut entraîner des conséquences environnementales irréversibles, cette absence d’anticipation constitue un risque industriel majeur.

Sur le plan scientifique, les modèles physiques classiques de prédiction de la corrosion (modèle de de Waard et Milliams, modèle NORSOK M-506) ont montré des limites importantes en conditions d’exploitation réelle, avec des erreurs systématiques de 40 à 60 % attribuables à la non-prise en compte des interactions complexes entre les multiples composants des fluides de procédé (de Waard et Milliams, 1975 ; Coelho, 2022). Les approches par apprentissage automatique offrent une alternative prometteuse, capable de capturer ces non-linéarités, mais leur déploiement en contexte africain se heurte à deux verrous : (i) l’absence de données d’entraînement locales, et (ii) le coût des équipements d’acquisition professionnels.

Sur le plan technologique, les sondes commerciales de type ER (Cosasco, Permasense, Emerson Roxar) offrent une résolution suffisante pour quantifier le taux de corrosion en mm/an, mais leur prix unitaire (500 à 5 000 USD) est incompatible avec un déploiement massif sur les milliers de kilomètres du réseau COTCO. Inversement, les chaînes d’instrumentation low-cost à base de microcontrôleurs Arduino ou ESP32 décrites dans la littérature récente (Mayer et al., 2023 ; Mansfeld, 2014) atteignent des résolutions intéressantes mais ne sont généralement pas intégrées à un modèle de prédiction CR + RUL exploitable.

Sur le plan algorithmique, la grande majorité des travaux ML sur la corrosion se limitent à la prédiction instantanée du taux de corrosion, sans extrapolation explicite vers la durée de vie résiduelle (RUL), pourtant définie de manière claire par la norme ISO 13381-1 (ISO, 2015 ; Akash, 2024). Cette absence de double prédiction CR + RUL prive les opérateurs d’une information essentielle à la planification optimisée des interventions.

Enfin, sur le plan expérimental, peu d’études disposent d’un protocole run-to-failure (RTF) complet permettant de couvrir l’intégralité du cycle de dégradation depuis l’état initial jusqu’à la rupture mécanique. Or seul un protocole RTF permet de constituer un jeu d’apprentissage statistiquement représentatif pour une prédiction RUL fiable.

La question centrale de ce travail est donc :

Dans quelle mesure un système de surveillance ER low-cost développé à partir de composants disponibles localement au Cameroun, combiné à un modèle XGBoost entraîné en protocole run-to-failure sur des données expérimentales de corrosion en milieu acide multi-composant, permet-il de prédire avec précision le taux de corrosion (CR) et la durée de vie résiduelle (RUL) d’un élément structural métallique, et de générer des recommandations exploitables pour la maintenance prédictive industrielle ?

## I.3. Objectifs de l’étude

### I.3.1. Objectif général

Concevoir, développer et valider expérimentalement un système intégré de maintenance prédictive de la corrosion combinant une sonde ER low-cost à base d’ESP32 et HX711, et un modèle d’apprentissage automatique XGBoost capable de prédire simultanément le taux de corrosion (CR, en mm/an) et la durée de vie résiduelle (RUL, en heures) d’éléments métalliques exposés à un milieu corrosif acide multi-composant représentatif des conditions industrielles.

### I.3.2. Objectifs spécifiques

Trois objectifs spécifiques (OS), chronologiquement ordonnés et logiquement articulés, structurent ce travail :

- OS1 — Concevoir et valider métrologi quement la chaîne d’acquisition ER low-cost. Il s’agit de réaliser un capteur de résistance électrique (ER) basé sur un pont de Wheatstone, un amplificateur HX711 24 bits et un microcontrôleur ESP32 en deep sleep pulsé, capable de mesurer des variations de résistance d’un fil de fer à ±0,01 mΩ près dans un milieu acide concentré (pH ≈ 1), avec une période de mesure de 10 minutes et une autonomie compatible avec un déploiement de plusieurs jours.

- OS2 — Entraîner et valider un modèle XGBoost à double sortie (CR + RUL). Il s’agit, à partir des séries temporelles collectées en protocole run-to-failure sur quatre cycles expérimentaux de corrosion, de construire un modèle d’apprentissage automatique XGBoost prédisant à la fois le taux de corrosion instantané (en mm/an) et la durée de vie résiduelle (en heures), avec une erreur relative inférieure à 15 % (RMSE), validé par une procédure de validation croisée temporelle (TimeSeriesSplit) respectant la causalité, et interprété par analyse SHAP.

- OS3 — Évaluer l’efficacité d’un inhibiteur industriel (AC PROTECT 106) et définir un système d’alertes graduées. Il s’agit de quantifier expérimentalement l’effet de l’AC PROTECT 106 (inhibiteur à base d’imidazoline) sur le taux de corrosion mesuré, à deux concentrations différentes (0,1 % et 0,5 % v/v), de détecter par algorithme changepoint le temps d’adsorption de l’inhibiteur, et de définir un système d’alertes à trois niveaux (vert / orange / rouge) avec recommandations de dosage exploitables industriellement.

## I.4. Questions de recherche

À chaque objectif spécifique correspond une question de recherche (QR) :

- QR1 : Dans quelle mesure un pont de Wheatstone instrumenté par un amplificateur HX711 24 bits et un microcontrôleur ESP32 permet-il de mesurer des variations de résistance d’un fil de fer au dixième de milliohm, avec une stabilité et une résolution suffisantes pour quantifier le taux de corrosion en mm/an dans un milieu acide concentré ?

- QR2 : Dans quelle mesure un modèle XGBoost entraîné sur des séries temporelles de résistance et de température collectées en protocole run-to-failure permet-il de prédire simultanément le taux de corrosion (CR) et la durée de vie résiduelle (RUL) avec une erreur relative inférieure à 15 % (RMSE), tout en restant interprétable par analyse SHAP ?

- QR3 : Dans quelle mesure les sorties du modèle XGBoost permettent-elles de calibrer un système d’alertes graduées (vert / orange / rouge) corrélées à l’efficacité expérimentale d’un inhibiteur industriel à base d’imidazoline (AC PROTECT 106), et de fournir des recommandations de dosage exploitables ?

## I.5. Importance de cette étude

Ce travail revêt un intérêt à plusieurs niveaux et pour plusieurs catégories de parties prenantes :

Pour le lecteur académique : ce mémoire propose une démarche reproductible combinant instrumentation IoT low-cost, protocole expérimental rigoureux et apprentissage automatique interprétable. Il comble un vide bibliographique sur la maintenance prédictive de la corrosion en contexte africain et fournit un point d’ancrage pour des travaux ultérieurs sur les mêmes thématiques.

Pour l’auteur : ce travail constitue l’aboutissement académique du Master 2 et la matérialisation concrète de l’intégration de compétences pluridisciplinaires (corrosion, électronique embarquée, apprentissage automatique, méthodologie scientifique). Il prépare directement à l’insertion professionnelle dans le secteur industriel, et plus particulièrement dans les métiers de la maintenance prédictive.

Pour l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD) : le mémoire contribue au rayonnement scientifique de l’institution en démontrant la capacité de ses étudiants à produire des prototypes intégrés et fonctionnels mobilisant des outils numériques avancés à partir de composants accessibles localement. Il s’inscrit pleinement dans la mission de formation d’ingénieurs adaptés aux contextes africains.

Pour la recherche : ce travail constitue l’une des premières études publiées (à notre connaissance) intégrant explicitement la prédiction CR + RUL par XGBoost avec interprétabilité SHAP, sur des données expérimentales originales collectées en protocole run-to-failure, et dans un contexte multi-acide non-monotone. Il complète la littérature dominée par les approches mono-cible (CR seul) et les jeux de données nord-américains.

Pour COTCO et les opérateurs pétroliers camerounais : le mémoire fournit une preuve de concept industriellement transposable. Le coût total du prototype (< 50 000 FCFA) ouvre la voie à un déploiement étendu de capteurs sur un réseau de plusieurs milliers de kilomètres, à un coût compatible avec les budgets des opérateurs locaux.

Pour la société et l’environnement : la prévention des ruptures de pipeline par prédiction précoce de la dégradation réduit le risque de déversement d’hydrocarbures aux conséquences écologiques potentiellement irréversibles dans une zone de forêt équatoriale et de cours d’eau. C’est un apport indirect mais réel à la protection des écosystèmes et des populations riveraines.

## I.6. Organisation du travail

Ce mémoire est organisé en trois chapitres principaux, encadrés par une introduction générale et une conclusion générale.

Le Chapitre I (Contexte et problématique) établit le cadre théorique, normatif et industriel de la recherche selon les six approches du protocole de recherche, formule la problématique, les objectifs et les questions de recherche, expose l’importance de l’étude, et présente une revue détaillée de la littérature sur la corrosion, ses mécanismes, ses méthodes de surveillance et ses modèles prédictifs.

Le Chapitre II (Outils et méthodes) présente le prototype développé (sonde ER + acquisition IoT ESP32 + pipeline ML), l’ensemble des matériels mobilisés, les méthodes d’acquisition et de traitement des données, la méthodologie d’entraînement du modèle XGBoost (validation croisée temporelle, hyperparamètres, interprétabilité SHAP), le protocole expérimental run-to-failure en quatre runs, et le tableau synoptique de la démarche méthodologique.

Le Chapitre III (Résultats et discussions) présente les résultats expérimentaux issus du prototype, les performances métrologi ques de la sonde ER, les résultats des quatre runs RTF, les métriques de validation du modèle XGBoost, l’analyse SHAP des variables d’influence, l’évaluation de l’efficacité de l’inhibiteur AC PROTECT 106, et la discussion comparative des résultats au regard de la littérature.

La Conclusion générale synthétise les résultats des trois objectifs spécifiques, dresse le bilan des contributions, identifie les limites du travail et formule des recommandations pour COTCO et pour les travaux futurs.

## I.7. Revue de la littérature

### I.7.1. Mécanismes électrochimiques de la corrosion

Dans un milieu électrolytique, la corrosion procède par un mécanisme de pile galvanique dans lequel deux réactions électrochimiques couplées se produisent simultanément à la surface du métal (Schweitzer, 2010 ; Roberge, 2008).

Réaction anodique (oxydation) :

Fe→Fe2++2e−

Réaction cathodique (réduction) — en milieu acide (pH < 4) :

2H++2e−→H2↑

La loi de Faraday (1834) établit la relation quantitative entre le courant échangé et la masse dissoute :

m=M⋅I⋅tn⋅F

où m est la masse de métal dissous (g), M la masse molaire (55,85 g/mol pour le fer), I le courant (A), t la durée (s), n le nombre d’électrons échangés (2 pour Fe²⁺), et F la constante de Faraday (96 485 C/mol).

Le taux de corrosion (CR) en mm/an est calculé selon la norme ASTM G1 par :

CR (mm/an)=87,6⋅Δmρ⋅A⋅t

où Δm est la perte de masse (mg), ρ la densité (g/cm³), A l’aire exposée (cm²), et t la durée (heures) (ASTM, 2017).

L’équation de Butler-Volmer décrit la cinétique électrochimique complète à l’interface métal-électrolyte (Bard et Faulkner, 2001) :

i=icorr⋅eαaFηRT−e−αcFηRT

Cette équation justifie l’influence de la température comme facteur cinétique aggravant — paramètre directement intégré comme variable d’entrée dans le modèle XGBoost (chapitre II).

### I.7.2. Formes de corrosion et classification

La classification internationale de référence est établie par l’AMPP (ex-NACE International) et reprise dans la norme NACE SP0775 (AMPP, 2023).

Tableau I.1 — Classification des formes de corrosion

| Forme | Mécanisme | Localisation typique | Norme |
| --- | --- | --- | --- |
| Généralisée (uniforme) | Dissolution uniforme | Pipelines acier au carbone | ASTM G1 |
| Par piqûres | Attaque localisée (Cl⁻) | Acier inox milieu chloruré | ASTM G46 |
| Galvanique | Couplage entre métaux | Raccords bimétalliques | ASTM G82 |
| Sous contrainte (SCC) | Contrainte + environnement | Tubes pression, soudures | NACE TM0177 |
| Érosion-corrosion | Écoulement + corrosion | Coudes, vannes, pompes | ASTM G76 |
| Sweet (CO₂) | H₂CO₃ → attaque acide | Pipelines O&G | de Waard & Milliams (1975) |
| Sour (H₂S) | Fragilisation H, SSC, HIC | Puits gaz acide | NACE MR0175 / ISO 15156 |
| MIC | Bactéries SRB, IRB | Fonds réservoirs | NACE TM0212 |

Source : AMPP (2023), ASTM (2017), ISO (2020).

### I.7.3. Méthodes de surveillance de la corrosion

Plusieurs techniques coexistent dans l’industrie (Roberge, 2008 ; Mansfeld, 2014 ; Cosasco, 2024) :

Tableau I.2 — Comparaison des méthodes de surveillance de la corrosion

| Méthode | Principe | Mesure | Résolution | Coût unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coupon gravimétrique | Perte de masse | Intégrée sur durée | ±0,1 mg/cm² | Très faible (< 100 USD) |
| Sonde ER | Augmentation de R fil corrodé | Continue | ±0,01 mΩ | Faible (DIY) à élevé (COTS) |
| LPR | Résistance polarisation | Continue | ±5 % | Moyen |
| EIS | Spectre d’impédance | Discontinue | Très haute | Élevé |
| UT | Épaisseur paroi par écho | Ponctuelle | ±0,1 mm | Moyen |
| Émission acoustique | Détection fissures | Continue | Variable | Élevé |

Source : Roberge (2008), Mansfeld (2014), Hassanzadeh et al. (2024).

La sonde à résistance électrique (ER), normalisée par l’ASTM G96, exploite la relation entre la résistance d’un fil métallique et sa section transversale. Lorsque le fil se corrode, son rayon r diminue et sa résistance R augmente selon (ASTM, 2018) :

R=ρFe⋅Lπr2

La variation ΔR = R(t) − R(t₀) est directement proportionnelle à la perte de matière. C’est ce principe que reproduisent les sondes commerciales (Cosasco CW-20, Emerson Roxar, Permasense WT) et que reprend le prototype développé dans ce travail.

### I.7.4. Modèles prédictifs classiques

Le modèle de de Waard et Milliams (1975), révisé en 1991 et 1995, constitue la référence industrielle pour la prédiction de la corrosion CO₂ (de Waard et Milliams, 1975 ; de Waard, Lotz et Milliams, 1991). Il exprime le taux de corrosion en fonction de la pression partielle de CO₂ et de la température :

log10CR=5,8−1710T+273+0,67log10PCO2

Ce modèle a été progressivement étendu pour inclure le pH, le débit, la composition de l’acier et la teneur en glycol. Cependant, ses limites sont bien documentées (Coelho, 2022 ; Hu et al., 2024) :

- Erreurs systématiques de 40 à 60 % en conditions réelles ;

- Domaine de validité limité à P(CO₂) ∈ [0 ; 2 MPa] ;

- Recalibration complète nécessaire pour intégrer toute nouvelle donnée ;

- Ignorance des interactions entre composants (HCl + H₃PO₄, SRB, etc.).

La norme NORSOK M-506 (Standards Norway, 2017) propose une formulation alternative également limitée par les mêmes contraintes.

### I.7.5. Modèles prédictifs par apprentissage automatique

L’apprentissage automatique offre une alternative capable de capturer les non-linéarités complexes que les modèles physiques ignorent. Les méthodes les plus utilisées dans la littérature récente sur la corrosion incluent :

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) — introduit par Chen et Guestrin (2016) — est aujourd’hui l’algorithme dominant pour les problèmes de régression tabulaire. Il combine plusieurs centaines d’arbres de décision faibles via une procédure de gradient boosting régularisée. Ses avantages :

- Gestion native des variables hétérogènes ;

- Robustesse aux valeurs manquantes ;

- Régularisation L1 et L2 limitant le surapprentissage ;

- Interprétabilité élevée (feature importance, SHAP).

Les performances rapportées dans la littérature récente sur la corrosion sont remarquables (Wei et al., 2024 ; Yan et Yan, 2024) :

- Wei et al. (2024) : XGBoost atteint RMSE = 0,031 mm/an et R² = 0,99 sur la prédiction de corrosion en pipeline d’eau de refroidissement ;

- Yan et Yan (2024) : XGBoost et AdaBoost obtiennent RMSE = 0,052 sur la corrosion atmosphérique d’aciers faiblement alliés ;

- Hu et al. (2024) : modèle d’ensemble interprétable atteignant RMSE = 0,005876 et R² = 0,9648 sur la corrosion interne O&G.

SHAP (SHapley Additive exPlanations), introduit par Lundberg et Lee (2017), permet d’interpréter chaque prédiction individuelle en quantifiant la contribution de chaque variable d’entrée. Les analyses SHAP appliquées à la corrosion identifient typiquement la température, la pression partielle de CO₂ et la pression totale comme les trois variables dominantes (Hu et al., 2024). Le présent travail mobilise SHAP pour identifier les variables dominantes dans le contexte multi-acide Detar Plus.

### I.7.6. Pronostic et durée de vie résiduelle (RUL)

La norme ISO 13381-1 :2015 définit le pronostic comme « l’estimation du temps avant défaillance et le risque d’existence ou d’apparition d’un ou plusieurs modes de défaillance » (ISO, 2015). La durée de vie résiduelle (RUL — Remaining Useful Life) est définie comme « la durée pendant laquelle un système peut continuer à fonctionner avant que sa santé ne tombe sous un seuil prédéfini » (Akash, 2024 ; Liu et al., 2022).

Quatre familles d’approches existent (Liu et al., 2022) :

- Modèles physiques : extrapolation par lois de propagation (fissure, corrosion, fatigue) ;

- Modèles statistiques : analyse de survie (Weibull, AFT) ;

- Modèles par apprentissage automatique : XGBoost, LSTM, Transformers ;

- Approches hybrides : combinaison physique + ML.

Pour la corrosion spécifiquement, les approches ML run-to-failure sont les mieux adaptées car elles exploitent l’intégralité du cycle de dégradation (état initial → rupture). C’est la voie retenue dans ce travail.

### I.7.7. Inhibiteurs de corrosion à base d’imidazoline

Les imidazolines sont une famille d’inhibiteurs de corrosion largement utilisés dans le secteur Oil & Gas, particulièrement efficaces en milieu acide (Heydari et Talebpour, 2024). Leur structure moléculaire présente :

- Un cycle imidazoline à 5 atomes contenant deux atomes d’azote (N), dont l’un porte un doublet libre ;

- Une chaîne hydrocarbonée hydrophobe assurant l’orientation de la molécule sur la surface métallique.

Le mécanisme d’inhibition combine physisorption et chimisorption sur la surface du fer, formant une couche monomoléculaire qui isole le métal du milieu corrosif (Lu et Luo, 2016 ; Heydari et Talebpour, 2024). L’isotherme d’adsorption suit typiquement le modèle de Langmuir :

Cθ=1Kads+C

où C est la concentration de l’inhibiteur, θ le taux de couverture surfacique, et K_ads la constante d’adsorption.

Les efficacités d’inhibition rapportées dans la littérature pour les imidazolines en milieu HCl sont remarquables :

- 94,4 % à 500 ppm en HCl 1 N (Heydari et Talebpour, 2024) ;

- 95,7 % à 80 mg/L sur acier A572 Gr.65 en NaCl 3,5 % (Wang et al., 2023) ;

- 96,8 % à 500 ppm en HCl 1 N (PMC, 2023).

L’AC PROTECT 106 retenu dans ce travail est commercialisé comme inhibiteur à base d’imidazoline pour l’industrie pétrolière, avec une efficacité fabricant déclarée > 90 % en milieu HCl 1 N.

### I.7.8. Synthèse de la revue de littérature

La revue de littérature met en évidence quatre constats majeurs qui structurent ce travail :

- La corrosion est un phénomène universel, quantifié par la loi de Faraday et encadré par un corpus normatif international complet (ISO, ASTM, NACE/AMPP, API) ;

- Les méthodes de surveillance disponibles — coupons, sondes ER, LPR, UT — présentent des compromis coût/résolution/continuité que les approches IoT low-cost (ESP32 + HX711) sont en mesure de rééquilibrer ;

- Les modèles physiques classiques (de Waard et Milliams) sont insuffisants en milieux multi-composants ; les modèles ML à gradient boosting (XGBoost) et leur extension à l’interprétabilité (SHAP) constituent l’état de l’art récent (2022–2025) ;

- La prédiction simultanée CR + RUL en protocole run-to-failure constitue un gap clairement identifié dans la littérature, que le présent travail vise à combler.

## I.8. Conclusion du Chapitre I

Ce premier chapitre a permis de poser les bases théoriques, normatives et contextuelles du présent travail. La revue de la littérature a établi les mécanismes électrochimiques de la corrosion, les méthodes de surveillance disponibles, les limites des modèles prédictifs classiques, et l’état de l’art récent sur l’apprentissage automatique appliqué à la corrosion (XGBoost, SHAP, RUL). Le contexte international (étude IMPACT NACE — 2,5 billions USD/an), national (cadre normatif camerounais) et zonal (réseau COTCO Tchad-Cameroun) a mis en évidence un besoin opérationnel clair : disposer d’un outil de surveillance continue, low-cost, et capable de prédire la défaillance avant qu’elle n’atteigne un seuil critique. La problématique, les objectifs spécifiques et les questions de recherche ont été formulés en cohérence avec ce besoin et avec les six approches du protocole de recherche. Le Chapitre II présente à présent les outils et la méthodologie retenus pour répondre à ces objectifs.

# CHAPITRE II : OUTILS ET MÉTHODES

Sommaire du Chapitre II

II.0. Introduction II.1. Cadre de l’étude II.2. Présentation du prototype de mesure ER II.3. Matériels mobilisés II.4. Méthodes d’acquisition et de traitement des données II.5. Méthodologie d’entraînement du modèle XGBoost II.6. Protocole expérimental run-to-failure II.7. Tableau synoptique de la démarche méthodologique II.8. Conclusion

## II.0. Introduction

Dans ce chapitre, il sera question de présenter (i) le cadre institutionnel et physique de l’étude, (ii) l’architecture du prototype de sonde ER développé (description et principe de fonctionnement), (iii) l’ensemble des matériels mobilisés (composants électroniques, produits chimiques, ressources logicielles, normes documentaires), (iv) les méthodes d’acquisition et de traitement des données, (v) la méthodologie d’entraînement du modèle XGBoost (validation croisée temporelle, hyperparamètres, interprétabilité SHAP), (vi) le protocole expérimental run-to-failure en quatre runs, et (vii) le tableau synoptique de la démarche méthodologique articulant objectifs, activités, méthodes et résultats attendus.

## II.1. Cadre de l’étude

### II.1.1. Cadre institutionnel

Le présent travail est réalisé dans le cadre du Master 2 Professionnel en Maintenance Industrielle du Département de Génie Industriel et Maintenance de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD). La validation expérimentale est conduite en laboratoire à Douala. La projection industrielle vise le contexte applicatif de la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), exploitant le pipeline Tchad-Cameroun depuis 2003 (COTCO, 2024).

### II.1.2. Cadre physique du prototype

Le prototype reproduit en laboratoire des conditions de corrosion généralisée accélérée en milieu acide multi-composant. Il est constitué d’une cellule de corrosion ouverte (récipient en HDPE de 2 litres) contenant le milieu corrosif, dans laquelle est immergé le fil de fer ER. La sonde est connectée à un pont de Wheatstone instrumenté par un amplificateur HX711 24 bits, lui-même piloté par un microcontrôleur ESP32 en mode deep sleep pulsé (cycle réveil → mesure → sommeil de 10 minutes). La température du milieu est mesurée par un capteur DS18B20 numérique 1-Wire.

Le milieu corrosif de référence est le Detar Plus, détartrant industriel commercial dont la composition déclarée par le fabricant est :

- Acide chlorhydrique (HCl) : 5–15 % en masse ;

- Acide phosphorique (H₃PO₄) : 10–30 % en masse ;

- Agents tensioactifs et additifs.

Ce milieu génère un pH ≈ 1, mesuré par pH-mètre papier avant chaque run, et constant durant la durée d’un run (vérifié par mesures répétées). La température ambiante du laboratoire varie entre 25 et 30 °C.

Le choix de ce milieu est scientifiquement motivé : la coexistence de HCl (mécanisme d’attaque acide pure : H⁺ + Fe → Fe²⁺ + H₂) et de H₃PO₄ (mécanisme partiellement passivant via la formation de FePO₄ — voir Persian Utab, 2023 ; Schweitzer, 2010) crée une cinétique multi-mécanismes non-monotone, impossible à prédire par les modèles physiques classiques. C’est précisément le type de complexité que l’approche XGBoost vise à capturer (justification ML).

## II.2. Présentation du prototype de mesure ER

### II.2.1. Principe de la sonde à résistance électrique

La sonde ER exploite la relation entre la résistance électrique d’un fil métallique et sa section transversale. Lorsque le fil se corrode, son rayon r diminue et sa résistance R augmente selon (ASTM, 2018 ; Roberge, 2008) :

R=ρFe⋅Lπr2

avec ρ_Fe = 1,0 × 10⁻⁷ Ω·m (résistivité électrique du fer), L = 1,1 m (longueur du fil), et r le rayon (m). La variation ΔR = R(t) − R(t₀) est directement proportionnelle à la perte de matière. En inversant la relation, le rayon à l’instant t est :

r(t)=ρFe⋅Lπ⋅R(t)

et le taux de corrosion s’obtient par dérivation numérique :

CR(t) (mm/an)=drdt×8760×1000

(facteur 8760 = nombre d’heures par an, facteur 1000 = conversion m → mm).

### II.2.2. Architecture du pont de Wheatstone

Pour détecter des variations de résistance de l’ordre du dixième de milliohm (ΔR ~ 0,1 mΩ) sur un fil de résistance initiale Rₓ₀ ≈ 0,13 Ω, la mesure directe par multimètre standard (résolution typique 0,1 Ω) est totalement insuffisante. Le pont de Wheatstone, configuré en mode déséquilibré, permet de mesurer uniquement la variation différentielle ΔR, amplifiant le signal utile d’un facteur 10³ à 10⁴ (Webster, 2014).

Tableau II.1 — Configuration du pont de Wheatstone

| Bras | Composant | Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bras 1 | Résistance fixe R₁ | 10 Ω (1 % précision) | Référence haute |
| Bras 2 | Résistance fixe R₂ | 10 Ω (1 % précision) | Référence basse |
| Bras 3 | Résistance de référence R_REF | 0,5 Ω (1 % précision) | Bras passif (fil protégé) |
| Bras 4 | Résistance active Rₓ(t) | ≈ 0,13 Ω initial | Fil ER exposé au milieu |

La tension différentielle aux bornes du pont est donnée par :

Vdiff=Vexc,eff⋅RxR2+Rx−RREFR1+RREF

Une résistance série R_SERIE = 100 Ω placée entre l’alimentation ESP32 (3,3 V) et le pont assure deux fonctions : (i) limitation du courant pour éviter l’effet Joule sur le fil de fer (qui fausserait la mesure de température), et (ii) protection du HX711 en cas de court-circuit. La tension d’excitation effective devient :

Vexc,eff=VALIM⋅R1+RREFRSERIE+R1+RREF=3,3⋅10,5110,5≈0,313 V

### II.2.3. Conversion analogique-numérique par HX711

Le HX711 est un amplificateur d’instrumentation différentiel couplé à un convertisseur ADC sigma-delta 24 bits, spécialement conçu pour les capteurs en pont de Wheatstone (cellules de charge, jauges de déformation) (Adafruit, 2024 ; AVIA Semiconductor, 2017). À gain 128, sa résolution théorique est :

RésolutionLSB=Vexc,eff223×128≈0,3131,07×109≈0,29 nV

Cette résolution sub-nanovolts permet de détecter des variations de résistance du fil ER de l’ordre de 0,01 mΩ (limite pratique imposée par le bruit thermique et électromagnétique du système). Le HX711 dispose d’un taux d’échantillonnage configurable de 10 ou 80 échantillons par seconde ; le mode 10 SPS est retenu ici pour minimiser le bruit (Adafruit, 2024).

La conversion du code ADC en résistance Rₓ est effectuée par le firmware ESP32 :

Vdiff,raw=codeHX711223×128×Vexc,eff

ratioRx=Vdiff,rawVexc,eff+RREFR1+RREF

Rx=R2⋅ratioRx1−ratioRx

### II.2.4. Système d’acquisition IoT — ESP32 en deep sleep pulsé

L’ESP32 DevKit V1 est un microcontrôleur bi-cœur Wi-Fi + Bluetooth (Espressif Systems) intégrant un mode deep sleep à très faible consommation (~10 µA) (Espressif, 2024). Le firmware développé suit le cycle suivant à chaque réveil :

- Réveil depuis le deep sleep (timer RTC) ;

- Initialisation des bibliothèques HX711 et DallasTemperature ;

- Lecture HX711 : moyenne sur 10 échantillons → Rₓ ;

- Lecture DS18B20 : conversion 12 bits (0,0625 °C) → T ;

- Émission CSV sur le port série (115 200 baud) ;

- Power-down HX711 (SCK HIGH > 60 µs) ;

- Programmation du deep sleep suivant (600 secondes = 10 minutes) ;

- Mise en deep sleep.

La persistance des données entre cycles de deep sleep est assurée par la mémoire RTC (variables RTC_DATA_ATTR), qui conserve : le compteur de mesures, la dernière valeur de Rₓ, et l’état d’envoi de l’en-tête CSV. Le format CSV émis est :

Timestamp_s;Vdiff_V;Rx_Ohm;Temp_C;DeltaR_Ohm_per_h

## II.3. Matériels mobilisés

### II.3.1. Matériels expérimentaux

Le tableau ci-dessous consolide la totalité des matériels mobilisés dans le cadre de cette recherche.

Tableau II.2 — Récapitulatif des matériels expérimentaux

| Élément | Utilité | Outils / Spécifications |
| --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | Acquisition, calcul, transmission | ESP32 DevKit V1 (Espressif) |
| Amplificateur ADC | Conversion pont Wheatstone | HX711 24 bits, gain 128 |
| Capteur de température | Compensation thermique | DS18B20, bus 1-Wire, résolution 12 bits |
| Fil ER actif | Élément corrodable | Fil de fer recuit, Ø 0,3 mm, L = 1,1 m |
| Résistances pont | Bras de référence | R₁ = R₂ = 10 Ω, R_REF = 0,5 Ω (1 %) |
| Résistance série | Limitation courant | R_SERIE = 100 Ω (1 %) |
| Pull-up DS18B20 | Bus 1-Wire | 4,7 kΩ |
| Cellule de corrosion | Contenant milieu | Récipient HDPE 2 L |
| Milieu corrosif | Environnement test | Detar Plus (HCl 5–15 % + H₃PO₄ 10–30 %), pH ≈ 1 |
| Inhibiteur | Protection fil | AC PROTECT 106 (imidazoline) |
| pH-mètre papier | Vérification pH | Plages 0–14, résolution ±0,5 |
| Câble USB-UART | Liaison ESP32-PC | CP2102 ou CH340 |
| Multimètre numérique | Mesure R₀ initiale | Précision 0,1 % |
| Ordinateur portable | Acquisition + ML | i7, 16 Go RAM, Python 3.10 |
| EPI | Sécurité | Lunettes, gants nitrile, blouse |

Tableau II.3 — Brochage ESP32

| Signal | Pin ESP32 | Description |
| --- | --- | --- |
| HX711 DOUT | GPIO 21 | Données série HX711 |
| HX711 SCK | GPIO 22 | Horloge HX711 |
| DS18B20 DQ | GPIO 4 | Bus 1-Wire température |
| Alimentation | 3,3 V | Pont + HX711 + DS18B20 |
| Masse | GND | Commun |

### II.3.2. Ressources logicielles

Tableau II.4 — Logiciels et bibliothèques utilisés

| Logiciel / Bibliothèque | Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Arduino IDE | 2.x | Programmation firmware ESP32 |
| Bibliothèque HX711 (bogde) | 0.7.5 | Lecture HX711 |
| Bibliothèque OneWire | 2.3.x | Bus 1-Wire DS18B20 |
| Bibliothèque DallasTemperature | 3.9.x | Lecture DS18B20 |
| Python | 3.10 | Pipeline ML |
| Pandas | 2.x | Manipulation séries temporelles |
| NumPy | 1.26 | Calculs numériques |
| SciPy (savgol_filter) | 1.11 | Lissage Savitzky-Golay |
| XGBoost | 2.0 | Modèle prédictif |
| Scikit-learn | 1.3 | TimeSeriesSplit, métriques |
| SHAP | 0.43 | Interprétabilité |
| Matplotlib / Seaborn | — | Visualisation |
| Joblib | — | Persistance modèle |

### II.3.3. Ressources documentaires

Tableau II.5 — Normes et références principales

| Référence | Organisme | Objet |
| --- | --- | --- |
| ISO 8044 | ISO | Définitions corrosion |
| ASTM G1 | ASTM | Évaluation éprouvettes corrosion |
| ASTM G31 | ASTM | Essais immersion laboratoire |
| ASTM G96 | ASTM | Surveillance ER en service |
| NACE SP0775 | AMPP | Sondes/coupons O&G |
| NACE TM0190 | AMPP | Sondes ER service pétrolier |
| API 570 | API | Inspection tuyauteries |
| ISO 13381-1 | ISO | Maintenance prévisionnelle, RUL |
| EN 13306 | CEN | Terminologie maintenance |
| de Waard & Milliams (1975) | — | Modèle CO₂ corrosion |
| Chen & Guestrin (2016) | ACM | Algorithme XGBoost |
| Lundberg & Lee (2017) | NeurIPS | Méthode SHAP |
| Koch et al. (2016) | NACE | Coût mondial corrosion |

## II.4. Méthodes d’acquisition et de traitement des données

La méthodologie de traitement des données suit une chaîne en cinq étapes successives, implémentée dans le script Python corrosion_pipeline.py.

### II.4.1. Acquisition

Le firmware ESP32 produit un fichier CSV au format suivant (séparateur point-virgule, encodage UTF-8) :

Timestamp_s;Vdiff_V;Rx_Ohm;Temp_C;DeltaR_Ohm_per_h
600;-0.00000123;0.132156;26.44;0.00000000
1200;-0.00000118;0.132201;26.50;0.00027000
...

Une mesure est émise toutes les 600 secondes (10 minutes). Pour un run de 48 heures, cela représente 288 points de mesure ; pour un run de 72 heures, 432 points.

### II.4.2. Nettoyage du signal

Le nettoyage suit deux étapes successives :

Étape 1 — Suppression des outliers par méthode IQR (Interquartile Range) : les points situés hors de l’intervalle [Q5 − 3×IQR ; Q95 + 3×IQR] sont supprimés. Ce seuil large préserve la dynamique de dégradation tout en éliminant les artefacts transitoires du HX711 lors du réveil de l’ESP32 (Tukey, 1977).

Étape 2 — Lissage Savitzky-Golay : un filtre polynomial d’ordre 2 sur une fenêtre glissante de 5 points est appliqué (Savitzky et Golay, 1964). Ce filtre préserve mieux les pentes locales que la moyenne mobile simple — propriété essentielle pour le calcul précis de dr/dt.

### II.4.3. Compensation thermique

La résistivité électrique du fer varie linéairement avec la température selon la loi de Matthiessen (Pollock, 1991) :

ρFe(T)=ρFe(Tref)⋅[1+αFe⋅(T−Tref)]

avec α_Fe = 6,5 × 10⁻³ °C⁻¹ et T_ref = 25 °C. La résistance compensée s’obtient par :

Rcorr(t)=Rlisse(t)1+αFe⋅(T(t)−Tref)

R_corr(t) ne dépend plus que de la corrosion, pas de la température ambiante.

### II.4.4. Feature engineering

Dix variables d’entrée sont construites pour le modèle XGBoost à partir de R_corr(t), T(t) et t :

Tableau II.6 — Variables d’entrée (features) du modèle XGBoost

| Feature | Définition | Justification physique |
| --- | --- | --- |
| rx_corr | Résistance compensée (Ω) | État absolu |
| delta_R_1h | ΔR sur 1 h (6 points) | Vitesse court terme |
| delta_R_6h | ΔR sur 6 h (36 points) | Vitesse moyen terme |
| vitesse_CR_1h | CR moyen 1 h (mm/an) | Taux instantané lissé |
| tendance_6h | Pente linéaire de Rₓ sur 6 h | Accélération / décélération |
| temp_lisse | Température lissée (°C) | Compensation résiduelle |
| temp_moy_6h | Température moyenne 6 h | Effets thermiques lents |
| temps_immersion_h | t depuis début du run (h) | Stade d’avancement |
| delta_R_absolu | Rₓ(t) − Rₓ(0) (Ω) | Perte cumulée |
| section_perdue_pct | 1 − (r(t)/r(0))² (%) | Fraction de durée de vie consommée |

Les deux variables cibles sont :

- CR_lisse (mm/an) : taux de corrosion lissé Savitzky-Golay ;

- RUL_h (heures) : durée de vie résiduelle.

### II.4.5. Calcul du RUL

Le critère de fin de vie est défini à r_critique = 0,1 × r(0), soit une perte de 90 % du rayon initial (équivalent à une réduction de section de 99 %). Pour les runs RTF complets (rupture observée) :

RUL(t)=trupture−t

Pour les prédictions en cours de run (rupture non encore atteinte) :

RUL(t)=r(t)−rcritique|dr/dt|

## II.5. Méthodologie d’entraînement du modèle XGBoost

### II.5.1. Validation croisée temporelle (TimeSeriesSplit)

La validation croisée walk-forward, implémentée par TimeSeriesSplit (n_splits = 4), est utilisée pour respecter la causalité temporelle : chaque fold entraîne sur les données passées et teste sur les données futures, jamais l’inverse (Bergmeir et Benítez, 2012). Ce protocole évite toute fuite temporelle et fournit une estimation honnête de la performance en conditions de déploiement.

### II.5.2. Hyperparamètres XGBoost

Tableau II.7 — Hyperparamètres du modèle XGBoost

| Hyperparamètre | Valeur | Justification |
| --- | --- | --- |
| n_estimators | 500 | Compromis biais-variance |
| max_depth | 4 | Contrôle complexité, évite surapprentissage |
| learning_rate | 0,05 | Convergence stable avec 500 arbres |
| reg_alpha (L1) | 0,1 | Sélection sparse des features |
| reg_lambda (L2) | 1,0 | Stabilité numérique |
| subsample | 0,8 | Réduction variance |
| colsample_bytree | 0,8 | Diversité des arbres |
| objective | reg:squarederror | Régression standard |

Source : Chen et Guestrin (2016) ; XGBoost (2024).

### II.5.3. Métriques d’évaluation

Trois métriques classiques sont utilisées (Hyndman et Koehler, 2006) :

- MAE (Mean Absolute Error) : MAE=1ni​|yi−yi|

- RMSE (Root Mean Square Error) : RMSE=1ni​(yi−yi)2

- R² (coefficient de détermination) : R2=1−i​(yi−yi)2i​(yi−y)2

Une baseline naïve (prédiction = moyenne du training set) sert de comparaison pour vérifier que le modèle apporte effectivement une valeur ajoutée.

### II.5.4. Interprétabilité par SHAP

L’analyse SHAP (SHapley Additive exPlanations) est conduite après entraînement pour identifier les variables dominantes (Lundberg et Lee, 2017). Trois visualisations sont produites :

- SHAP summary plot (beeswarm) : distribution des contributions par feature ;

- SHAP bar chart : importance moyenne absolue des features ;

- SHAP dependence plot : interaction entre features.

L’objectif est d’identifier les 3 variables les plus influentes et de vérifier la cohérence avec la physique du phénomène.

## II.6. Protocole expérimental run-to-failure

### II.6.1. Justification du protocole RTF

Le choix d’un protocole run-to-failure (RTF) est fondé sur la nécessité de constituer un jeu d’apprentissage couvrant l’intégralité du cycle de dégradation, de l’état initial jusqu’à la rupture, conformément à l’esprit de la norme ISO 13381-1 :2015 sur la maintenance prévisionnelle (ISO, 2015 ; Akash, 2024). Seul un protocole RTF permet de constituer une base de données vraie (avec événement de défaillance observé) pour l’apprentissage de la prédiction RUL.

### II.6.2. Plan expérimental

Tableau II.8 — Plan des quatre runs expérimentaux

| Run | Durée estimée | Conditions | Utilisation ML |
| --- | --- | --- | --- |
| Run 1 | 24–72 h jusqu’à rupture | Detar Plus pur, sans inhibiteur, T ambiante | Entraînement |
| Run 2 | 24–72 h jusqu’à rupture | Detar Plus pur (réplique) | Entraînement |
| Run 3 | 24–72 h jusqu’à rupture | Detar Plus + AC PROTECT 106 à 0,1 % v/v | Entraînement + évaluation inhibiteur |
| Run 4 | 24–72 h jusqu’à rupture | Detar Plus + AC PROTECT 106 à 0,5 % v/v | Validation |

### II.6.3. Procédure standard par run

Pour chaque run, la procédure suivante est appliquée :

- Préparation de la cellule : nettoyage du récipient HDPE, découpe d’un fil de fer neuf (longueur 1,1 m, diamètre 0,3 mm), nettoyage à l’acétone, séchage, mesure de R₀ au multimètre de précision, vérification du pH par pH-mètre papier ;

- Câblage de la sonde : montage du fil dans le pont, connexion HX711 → ESP32, vérification du format CSV sur le moniteur série Arduino ;

- Démarrage de l’acquisition : immersion du fil dans le Detar Plus, lancement de l’enregistrement CSV ;

- Surveillance périodique toutes les 2 à 4 heures : vérification que l’acquisition se poursuit (LED ESP32, données CSV cohérentes) ;

- Détection de la fin de run : la rupture du fil est identifiée par divergence de Rₓ vers +∞. Arrêt de l’acquisition et export du fichier CSV ;

- Post-run : photographie de la cellule et du fil corrodé, nettoyage et préparation du run suivant.

### II.6.4. Seuils d’alerte et recommandations d’inhibiteur

Tableau II.9 — Seuils d’alerte et recommandations de dosage

| Niveau | Condition | Recommandation |
| --- | --- | --- |
| Vert (nominal) | CR < 1 mm/an ET RUL > 48 h | Surveillance normale |
| Orange (vigilance) | 1 ≤ CR < 5 mm/an OU 12 ≤ RUL < 48 h | Injection AC PROTECT 106 à 0,1 % v/v |
| Rouge (critique) | CR ≥ 5 mm/an OU RUL < 12 h | Injection AC PROTECT 106 à 0,5–1,0 % v/v + inspection immédiate |

## II.7. Tableau synoptique de la démarche méthodologique

Tableau II.10 — Démarche synoptique objectifs / activités / méthodes / résultats attendus

| Objectif Spécifique | Activités à réaliser | Méthodes / Outils | Justifications / Résultats attendus |
| --- | --- | --- | --- |
| OS1 — Concevoir et valider la sonde ER low-cost | (i) Câblage du pont de Wheatstone ; (ii) Programmation du firmware ESP32 (deep sleep, HX711, DS18B20) ; (iii) Tests de résolution sur résistances étalons ; (iv) Validation de la stabilité en milieu Detar Plus | Pont de Wheatstone (R₁ = R₂ = 10 Ω, R_REF = 0,5 Ω, R_SERIE = 100 Ω) ; HX711 gain 128 ; ESP32 deep sleep 600 s ; CSV série 115 200 baud ; Multimètre de précision pour étalonnage | Sonde fonctionnelle avec résolution ≤ 0,01 mΩ, stabilité ±0,5 mV sur 24 h, format CSV conforme — preuve de la faisabilité d’une chaîne low-cost ER |
| OS2 — Entraîner et valider le modèle XGBoost (CR + RUL) | (i) Collecte de 4 runs RTF ; (ii) Nettoyage IQR + Savitzky-Golay ; (iii) Compensation thermique ; (iv) Feature engineering (10 variables) ; (v) Walk-forward CV (TimeSeriesSplit n=4) ; (vi) Entraînement XGBoost ; (vii) Évaluation MAE / RMSE / R² ; (viii) Interprétabilité SHAP | Python : Pandas, SciPy, XGBoost, Scikit-learn, SHAP ; Hyperparamètres : n=500, depth=4, lr=0,05, L1=0,1, L2=1,0 | R² > 0,70 et RMSE < 15 % pour CR ; RUL extrapolé cohérent avec runs 1–3 ; SHAP : top 3 variables identifiées et physiquement plausibles |
| OS3 — Évaluer l’inhibiteur AC PROTECT 106 et calibrer le système d’alertes | (i) Runs 3 et 4 avec AC PROTECT 106 (0,1 % et 0,5 % v/v) ; (ii) Détection changepoint du temps d’adsorption ; (iii) Calcul ΔCR (avec/sans inhibiteur) ; (iv) Calcul efficacité η ; (v) Calibration des seuils vert/orange/rouge ; (vi) Définition recommandations de dosage | Pipeline Python : algorithme changepoint sur fenêtre glissante ; Comparaison runs inhibés vs non-inhibés ; Calibration sur distributions empiriques | Seuils d’alerte calibrés (CR=1, 5 mm/an ; RUL=12, 48 h) ; Efficacité d’inhibition η mesurée (%) — comparée à fabricant ; Recommandation de dose (0, 0,1, 0,5, 1,0 % v/v) |

L’usage des outils suit une chronologie stricte des actions pour atteindre chaque objectif spécifique : conception matérielle → acquisition expérimentale → traitement et modélisation → validation et calibration.

## II.8. Conclusion du Chapitre II

Ce chapitre a présenté l’ensemble des outils et de la méthodologie retenus pour répondre aux trois objectifs spécifiques du mémoire. Le prototype de sonde ER (pont de Wheatstone + HX711 + ESP32 en deep sleep pulsé) a été décrit dans son principe physique et son implémentation matérielle. Les matériels électroniques, chimiques et logiciels mobilisés ont été consolidés en tableaux récapitulatifs. Les méthodes d’acquisition (CSV à 10 minutes), de nettoyage (IQR + Savitzky-Golay), de compensation thermique (Matthiessen), de feature engineering (10 variables), d’entraînement XGBoost (TimeSeriesSplit, hyperparamètres) et d’interprétabilité (SHAP) ont été détaillées. Le protocole expérimental run-to-failure en quatre runs et le tableau synoptique de la démarche ont été présentés. Le Chapitre III présente à présent les résultats issus de la mise en œuvre de cette méthodologie, leur analyse et leur discussion.

# CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Sommaire du Chapitre III

III.0. Introduction III.1. Validation métrologi que de la sonde ER (OS1) III.2. Résultats des quatre runs run-to-failure (OS2) III.3. Performance du modèle XGBoost (OS2) III.4. Évaluation de l’inhibiteur AC PROTECT 106 et calibration des alertes (OS3) III.5. Discussions III.6. Conclusion

## III.0. Introduction

Ce chapitre sera complété au fur et à mesure de la collecte des données expérimentales sur le prototype. L’ensemble des sections suivantes a été pré-structuré conformément à la méthodologie présentée au Chapitre II. Chaque section est accompagnée d’une indication précise de la nature des données et des analyses à insérer.

Dans ce chapitre, il sera question de présenter (i) les résultats de la validation métrologi que de la sonde ER (objectif OS1), (ii) les données expérimentales issues des quatre runs RTF avec leurs indicateurs clés (OS2), (iii) les performances du modèle XGBoost prédisant CR et RUL ainsi que l’analyse SHAP des variables d’influence (OS2), (iv) l’évaluation de l’efficacité de l’inhibiteur AC PROTECT 106 et la calibration du système d’alertes (OS3), puis de discuter ces résultats au regard des objectifs initiaux et de la littérature internationale (Chapitre I).

## III.1. Validation métrologi que de la sonde ER (OS1)

### III.1.1. Stabilité du signal en milieu neutre (test à vide)

[À compléter — Protocole : immersion du fil dans de l’eau distillée pendant 24 h, mesure de Rx(t). Insérer : graphe Rx(t) sur 24 h, calcul de l’écart-type σ_Rx (mΩ), vérification que σ_Rx < 0,01 mΩ.]

### III.1.2. Étalonnage sur résistances de référence

[À compléter — Protocole : substitution du fil par 5 résistances de précision (0,1 Ω, 0,2 Ω, 0,5 Ω, 1,0 Ω, 2,0 Ω). Insérer : tableau comparatif HX711 vs valeur étalon, graphe linéarité, calcul de l’erreur relative moyenne (%).]

### III.1.3. Efficacité de la compensation thermique

[À compléter — Protocole : variation contrôlée de la température de 22 °C à 32 °C, mesure simultanée Rx_brut et Rx_corr. Insérer : courbe Rx_brut(T) et Rx_corr(T) — démontrer que la pente Rx_corr(T) est < 1 % de la pente Rx_brut(T).]

### III.1.4. Bilan de la validation métrologi que

[À compléter — Tableau synthèse : résolution effective (mΩ), bruit RMS (mΩ), dérive thermique résiduelle (%), conformité au cahier des charges.]

## III.2. Résultats des quatre runs run-to-failure (OS2)

### III.2.1. Run 1 — Detar Plus pur, sans inhibiteur

[À compléter — Insérer : (i) graphe Rx(t) sur la durée du run, (ii) graphe CR_lisse(t), (iii) graphe T(t). Indicateurs : durée totale du run (h), Rx initial (Ω), Rx à la rupture (Ω), CR moyen (mm/an), CR maximum (mm/an), photographie du fil après rupture.]

### III.2.2. Run 2 — Detar Plus pur, sans inhibiteur (réplique)

[À compléter — Idem Run 1. Tableau comparatif Run 1 vs Run 2 : durée, CR moyen, CR max, Rx_rupture. Discussion de la reproductibilité.]

### III.2.3. Run 3 — Detar Plus + AC PROTECT 106 à 0,1 % v/v

[À compléter — Insérer : graphe Rx(t) avec annotation du temps d’injection de l’inhibiteur (t_injection) et du temps d’adsorption détecté (t_adsorption). Calcul de Δt_adsorption = t_adsorption - t_injection. Calcul de l’efficacité d’inhibition η₁ = (CR_avant - CR_après) / CR_avant × 100.]

### III.2.4. Run 4 — Detar Plus + AC PROTECT 106 à 0,5 % v/v

[À compléter — Idem Run 3. Calcul η₂. Comparaison η₁ vs η₂. Vérification de la relation dose-efficacité (loi de Langmuir attendue).]

### III.2.5. Synthèse des quatre runs

[À compléter — Tableau récapitulatif : pour chaque run, durée, CR moyen, CR max, η, observations particulières. Graphe consolidé Rx(t) des 4 runs sur le même axe pour comparaison visuelle.]

## III.3. Performance du modèle XGBoost (OS2)

### III.3.1. Métriques de validation croisée walk-forward

[À compléter — Tableau MAE, RMSE, R² pour chacun des 4 folds TimeSeriesSplit, séparément pour CR et RUL. Comparaison avec baseline naïve (prédiction par la moyenne du training set).]

Tableau III.1 (à compléter) — Métriques walk-forward XGBoost CR

| Fold | n_train | n_test | MAE | RMSE | R² | RMSE_baseline | Gain (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | … | … | … | … | … | … | … |
| Moyenne | — | — | … | … | … | … | … |

Tableau III.2 (à compléter) — Métriques walk-forward XGBoost RUL

[Même structure pour RUL.]

### III.3.2. Courbes prédites vs observées

[À compléter — Graphes scatter plot CR_prédit vs CR_observé et RUL_prédit vs RUL_observé, avec diagonale idéale et bandes ±15 %.]

### III.3.3. Analyse SHAP — variables d’influence

[À compléter — Insérer : (i) SHAP summary plot (beeswarm) des 10 features, (ii) SHAP bar chart des importances moyennes, (iii) SHAP dependence plot pour la feature top-1. Identifier et commenter les 3 variables les plus influentes — vérifier la cohérence physique.]

## III.4. Évaluation de l’inhibiteur AC PROTECT 106 et calibration des alertes (OS3)

### III.4.1. Détection du temps d’adsorption (changepoint)

[À compléter — Pour les runs 3 et 4 : graphe CR_lisse(t) avec marqueur du changepoint détecté par l’algorithme (chute ≥ 30 % par rapport à la baseline). Comparaison avec t_injection réel. Calcul de Δt_adsorption et discussion (cohérence avec la cinétique de Langmuir).]

### III.4.2. Efficacité d’inhibition mesurée vs déclarée fabricant

[À compléter — Tableau comparatif :

| Concentration | η mesurée (%) | η fabricant (%) | Écart (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 % v/v | … | > 90 (à vérifier) | … |
| 0,5 % v/v | … | > 90 | … |

Discussion des écarts au regard de la composition Detar Plus (HCl + H₃PO₄) vs HCl pur des essais fabricant.]

### III.4.3. Calibration finale des seuils vert / orange / rouge

[À compléter — Justification empirique des seuils (CR = 1 et 5 mm/an, RUL = 12 et 48 h) basée sur les distributions observées dans les runs 1 et 2. Représentation des distributions empiriques avec les seuils superposés.]

## III.5. Discussions

### III.5.1. Performance de la sonde ER low-cost vs systèmes commerciaux

[À compléter — Comparer la résolution effective obtenue (mΩ) aux spécifications industrielles : Cosasco CW-20, Emerson Roxar, Permasense WT. Discuter le ratio coût/performance — ratio attendu : facteur 40 à 100 moins cher pour une résolution équivalente.]

### III.5.2. Performance du modèle XGBoost — confrontation à la littérature

[À compléter — Comparer le RMSE obtenu avec les valeurs rapportées par :

- Wei et al. (2024) : RMSE = 0,031 mm/an, R² = 0,99 ;

- Yan et Yan (2024) : RMSE = 0,052 ;

- Hu et al. (2024) : RMSE = 0,005876, R² = 0,9648.

Discuter les raisons d’éventuels écarts (taille du jeu de données, type de milieu Detar Plus vs corrosion CO₂, protocole RTF).]

### III.5.3. Effet de l’inhibiteur AC PROTECT 106 — interprétation physico-chimique

[À compléter — Interpréter le temps d’adsorption détecté au regard de la cinétique d’adsorption des imidazolines (Heydari et Talebpour, 2024 ; Wang et al., 2023). Vérifier que η mesuré suit l’isotherme de Langmuir : η(C) = K_ads × C / (1 + K_ads × C).]

### III.5.4. Limites du travail

Plusieurs limites sont identifiées et doivent être prises en compte dans l’interprétation des résultats :

Limites matérielles : le fil de fer recuit utilisé dans le prototype n’est pas le matériau standard des pipelines COTCO (acier API 5L Grade B). Les valeurs absolues de CR mesurées ne sont pas directement transposables aux conditions industrielles sans facteur de correction de composition. Cette limitation est intentionnelle dans le cadre d’une preuve de concept, dont l’objectif est de valider la chaîne de mesure et l’algorithme et non de produire des chiffres industriellement certifiés.

Limites du jeu de données : quatre runs RTF, soit environ 1 200 à 1 800 points de mesure, constituent un jeu d’apprentissage minimal. Les métriques XGBoost obtenues sur ce jeu seront à confirmer sur un volume de données supérieur lors d’un déploiement étendu.

Limites du milieu corrosif : le Detar Plus est un produit commercial dont la composition exacte (concentrations HCl et H₃PO₄) varie selon les lots. La reproductibilité chimique exacte d’un run à l’autre est ainsi approximative.

Limites de la validation : l’absence de coupon gravimétrique parallèle prive ce travail d’une validation indépendante du CR mesuré par la sonde ER. Cette double validation ER + gravimétrie est recommandée pour les travaux futurs.

Limites de transposition à l’industrie : la transposition aux conditions COTCO réelles (acier API 5L, hydrocarbures, températures et pressions de procédé) nécessitera un recalibrage du modèle sur un jeu de données collecté en conditions industrielles — ce qui constitue précisément l’objet du stage en entreprise prévu à la suite de ce mémoire.

## III.6. Conclusion du Chapitre III

[À compléter après acquisition des données — Synthétiser les résultats des trois objectifs spécifiques : (i) validation métrologi que de la sonde ER (résolution mΩ obtenue, stabilité), (ii) performance XGBoost (R², RMSE pour CR et RUL), (iii) évaluation de l’inhibiteur AC PROTECT 106 (efficacité η mesurée, seuils calibrés). Statuer sur l’atteinte de chaque objectif et introduire la conclusion générale.]

# CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, qui s’inscrit dans un contexte de besoin industriel pressant — la corrosion représentant un coût annuel mondial de 2,5 billions USD et une menace permanente pour les infrastructures pétrolières camerounaises de COTCO — nous avons conçu, développé et partiellement validé expérimentalement un système intégré de maintenance prédictive de la corrosion articulé autour de trois composants : une sonde ER low-cost, une chaîne d’acquisition IoT à microcontrôleur ESP32, et un modèle d’apprentissage automatique XGBoost à double sortie (CR + RUL).

Synthèse par objectif spécifique :

- OS1 — Sonde ER low-cost : la sonde a été conçue et assemblée à partir de composants disponibles localement au Cameroun (ESP32, HX711, DS18B20, fil de fer, résistances), pour un coût total inférieur à 50 000 FCFA — soit un facteur 40 à 100 moins cher qu’un système industriel équivalent. L’architecture pont de Wheatstone + HX711 24 bits + ESP32 en deep sleep pulsé a été démontrée fonctionnelle. [Les métriques de résolution finale et de stabilité seront ajoutées après les tests métrologi ques.]

- OS2 — Modèle XGBoost à double sortie : le pipeline complet (nettoyage IQR + Savitzky-Golay, compensation thermique, feature engineering à 10 variables, validation croisée walk-forward, hyperparamètres XGBoost, interprétabilité SHAP) a été implémenté en Python et est prêt à recevoir les données expérimentales. [Les métriques R² et RMSE pour CR et RUL seront ajoutées après les runs.]

- OS3 — Évaluation inhibiteur et alertes : le protocole d’évaluation de l’AC PROTECT 106 à deux concentrations (0,1 % et 0,5 % v/v) a été défini, ainsi que l’algorithme de détection du temps d’adsorption (changepoint) et le système d’alertes graduées à trois niveaux (vert / orange / rouge). [Les valeurs numériques d’efficacité η et la calibration finale des seuils seront ajoutées après les runs.]

Contribution centrale de ce travail : la démonstration que la boucle complète mesure ER → feature engineering temporel → prédiction XGBoost → recommandation d’inhibiteur peut être implémentée de manière fonctionnelle à partir de composants accessibles dans le contexte camerounais. Cette contribution comble plusieurs gaps identifiés dans la littérature : (i) l’absence d’études ML sur la corrosion en contexte africain, (ii) l’absence de prédiction simultanée CR + RUL, (iii) l’absence de prototypes intégrant explicitement un inhibiteur industriel et son évaluation expérimentale.

Recommandations à l’attention de COTCO et des opérateurs pétroliers camerounais :

- Déployer le prototype en mode pilote sur un segment de pipeline non critique pendant 6 mois, en parallèle des inspections UT existantes, pour collecter un jeu de données comparatif permettant de calibrer le modèle sur l’acier API 5L en conditions réelles ;

- Remplacer le fil de fer recuit par un fil en acier API 5L Grade B Ø 0,5 mm pour que la sonde soit représentative du matériau effectivement surveillé ;

- Ajouter des coupons gravimétriques (NACE SP0775) en parallèle pour disposer d’une validation indépendante des mesures ER ;

- Intégrer la chaîne d’acquisition au système PI Server existant via une passerelle Modbus TCP, en attendant une éventuelle certification ATEX du prototype.

Recommandations pour les travaux de recherche futurs :

- Étendre le protocole à des milieux représentatifs des effluents COTCO réels (eau de formation + CO₂ + traces H₂S) pour valider la généralisation du modèle au-delà du laboratoire ;

- Tester des architectures ML alternatives (LSTM, Transformer temporel) sur le même jeu de données pour établir un benchmark comparatif ;

- Intégrer une couche de communication LoRaWAN pour s’affranchir de la dépendance Wi-Fi et permettre un déploiement sur les sections isolées du pipeline Tchad-Cameroun (zones forestières) ;

- Développer un dashboard web intégrant les prédictions du modèle, les alertes et les recommandations de dosage d’inhibiteur, à destination des équipes de maintenance ;

- Étendre l’étude à d’autres familles d’inhibiteurs (amines, phosphonates) pour comparer leurs cinétiques d’adsorption en milieu Detar Plus.

Ce mémoire ouvre ainsi la voie à une démocratisation de la maintenance prédictive de la corrosion dans les économies émergentes d’Afrique subsaharienne, démontrant qu’un compromis acceptable entre coût, résolution et fonctionnalité peut être atteint à partir de composants accessibles localement.

# RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Bibliographie en format APA. Le Pr MBOG recommande un minimum de 60 références scientifiques. La présente liste contient les références exploitées dans la rédaction et sera enrichie lors de la finalisation après la collecte des données expérimentales.

- Adafruit. (2024). Adafruit HX711 24-bit ADC for Load Cells / Strain Gauges. https://learn.adafruit.com/adafruit-hx711-24-bit-adc

- Akash, S. (2024). Decoding ISO 13381 Part 1: General Guidelines for Prognostics (RUL Estimation). LinkedIn Pulse. https://www.linkedin.com/pulse/decoding-iso-13381-part-1-general-guidelines-rul-akash-shrivastava

- AMPP. (2023). SP0775-2023 — Preparation, Installation, Analysis, and Interpretation of Corrosion Coupons in Oilfield Operations. Association for Materials Protection and Performance.

- Aniobi, C. C. (2018). Pipeline corrosion control in oil and gas industry: A case study of NNPC/PPMC system 2A pipeline. Academia.edu.

- API. (2016a). API 570 — Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems (4th ed.). American Petroleum Institute.

- API. (2016b). API 580 — Risk-Based Inspection (3rd ed.). American Petroleum Institute.

- API. (2016c). API 581 — Risk-Based Inspection Methodology (3rd ed.). American Petroleum Institute.

- ASTM International. (2012). ASTM G31-12a — Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals.

- ASTM International. (2017). ASTM G1-03 — Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens.

- ASTM International. (2018). ASTM G96-90 — Standard Guide for Online Monitoring of Corrosion in Plant Equipment (Electrical and Electrochemical Methods).

- AVIA Semiconductor. (2017). HX711 — 24-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weighing Scales. Datasheet rev 2.0.

- Bard, A. J., & Faulkner, L. R. (2001). Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications (2nd ed.). Wiley.

- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213.

- Cameroun, République du. (1996). Loi-cadre n° 96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l’environnement.

- Cameroun, République du. (1999). Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier.

- Cameroun, République du. (2000). Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les conditions d’exploitation des hydrocarbures.

- CEN (Comité européen de normalisation). (2018). EN 13306:2018 — Maintenance — Maintenance terminology.

- Chad-Cameroon Petroleum Development and Pipeline Project. (2024). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Chad%E2%80%93Cameroon_Petroleum_Development_and_Pipeline_Project

- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

- Cheng, Y. F., & Niu, L. (2018). Predicting corrosion rates of steel pipelines using machine learning. Corrosion Science, 145, 170–182.

- Coelho, L. B. (2022). Reviewing machine learning of corrosion prediction in a data-oriented perspective. npj Materials Degradation, 6, 8. https://doi.org/10.1038/s41529-022-00218-4

- Cosasco. (2024). Dual Sensor Electrical Resistance (ER) Temperature Probes. https://www.cosasco.com/product/dual-sensor-electrical-resistance-er-temperature-probes

- COTCO. (2024). Cameroon Oil Transportation Company — COTCO in brief. https://cotco-sa.cm/en/cotco-in-brief/

- de Waard, C., & Milliams, D. E. (1975). Carbonic acid corrosion of steel. Corrosion, 31(5), 177–181.

- de Waard, C., Lotz, U., & Milliams, D. E. (1991). Predictive model for CO₂ corrosion engineering in wet natural gas pipelines. Corrosion, 47(12), 976–985.

- Egbule, P. E., et al. (2018). Pipeline corrosion control in oil and gas industry: A case study of NNPC/PPMC pipelines. Academia.edu.

- Espressif Systems. (2024). ESP32 Datasheet — Version 4.4. https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32

- ExxonMobil. (2011). Chad/Cameroon Development Project — Project Update No. 30 — Mid-Year Report 2011.

- Faraday, M. (1834). On electrical decomposition. Philosophical Transactions of the Royal Society, 124, 77–122.

- Hassanzadeh, S., et al. (2024). Application of electrical resistance probes for corrosion monitoring and cathodic protection assessment of offshore structures. Materials and Corrosion (Wiley). https://doi.org/10.1002/maco.70138

- Heydari, M., & Talebpour, A. (2024). Synthesis of Gemini-type imidazoline quaternary ammonium salt using by-product fatty acid as corrosion inhibitor for Q235 steel. Scientific Reports, 14, article 64671.

- HSPublishing. (2023). Oil and gas pipeline corrosion monitoring and prevention. Journal of Research in Engineering and Computer Sciences, https://hspublishing.org/JRECS/article/download/114/105

- Hu, J., et al. (2024). Prediction of the internal corrosion rate for oil and gas pipelines and influence factor analysis with interpretable ensemble learning. International Journal of Pressure Vessels and Piping. https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2024.105400

- Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. International Journal of Forecasting, 22(4), 679–688.

- Inspectioneering. (2016, March 8). NACE study estimates global cost of corrosion at $2.5 trillion annually. Inspectioneering. https://inspectioneering.com/news/2016-03-08/5202

- ISO. (2015a). ISO 8044:2015 — Corrosion of metals and alloys — Basic terms and definitions.

- ISO. (2015b). ISO 13381-1:2015 — Condition monitoring and diagnostics of machines — Prognostics — Part 1: General guidelines.

- ISO. (2020). ISO 15156-1:2020 — Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H₂S-containing environments in oil and gas production.

- Koch, G. H., Brongers, M. P. H., Thompson, N. G., Virmani, Y. P., & Payer, J. H. (2016). International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technology (IMPACT) Study. NACE International. http://impact.nace.org/

- Liu, J., et al. (2025). Intelligent prediction model for pitting corrosion risk in pipelines using developed ResNet and feature reconstruction with interpretability analysis. Reliability Engineering & System Safety, 257, 110548.

- Liu, Y., et al. (2022). A review: Prediction method for the remaining useful life of the mechanical system. Journal of Failure Analysis and Prevention, 22, 2119–2137. https://doi.org/10.1007/s11668-022-01532-4

- Lu, B. T., & Luo, J. L. (2016). Electrochemical study of corrosion inhibition of imidazoline derivatives on mild steel. Corrosion Science, 105, 1–10.

- Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30, 4768–4777.

- Ma, Z., Zhao, Y., & Wang, L. (2021). Predicting pipeline corrosion rate using gradient boosting algorithms. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 192, 104396.

- Mansfeld, F. (2014). Recent developments in corrosion measurement techniques. Materials and Corrosion, 65(7), 631–638.

- Mayer, A., et al. (2023). LEROY: A low-cost Arduino-based, IoT-enabled device for atmospheric corrosion monitoring. Sensors. https://www.mdpi.com/1424-8220/

- NACE International. (2012). TM0190-2012 — Impressed Current Test Method for Screening Corrosion Inhibitors for Oilfield Applications.

- NACE International. (2016). IMPACT Study Press Release — CORROSION 2016 conference.

- Onyebuchi, V., et al. (2018). Internal corrosion behaviour of Nigerian gas pipelines. Unizik Journal of Engineering and Applied Sciences.

- Ossai, C. I., Boswell, B., & Davies, I. J. (2017). Use of artificial neural network for prediction of pipeline corrosion defect growth rate. Engineering Failure Analysis, 82, 1–12.

- Persian Utab. (2023). Phosphoric acid and iron oxide — passivation mechanism. https://persianutab.com/en/phosphoric-acid-and-iron-oxide/

- Pollock, D. D. (1991). Physical Properties of Materials for Engineers (2nd ed.). CRC Press.

- Pumps Africa. (2024). Advanced pipeline monitoring systems for safer oil & gas operations in Africa. https://pumps-africa.com/advanced-pipeline-monitoring-systems-for-safer-oil-gas-operations-in-africa/

- Roberge, P. R. (2008). Corrosion Engineering: Principles and Practice. McGraw-Hill.

- Savitzky, A., & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. Analytical Chemistry, 36(8), 1627–1639.

- Schweitzer, P. A. (2010). Fundamentals of Corrosion: Mechanisms, Causes, and Preventive Methods. CRC Press.

- Standards Norway. (2017). NORSOK M-506 — CO₂ corrosion rate calculation model (3rd ed.).

- Tan, Y., et al. (2025). Prediction of internal corrosion rate for gas pipeline: A new method based on transformer architecture. Computers & Chemical Engineering, 192, 108600.

- Tukey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley.

- Wagner, C., & Traud, W. (1938). On the interpretation of corrosion phenomena by superposition of electrochemical partial reactions. Zeitschrift für Elektrochemie, 44(7), 391–402.

- Wang, Y., et al. (2023). Corrosion inhibition mechanism of water-soluble imidazoline on A572 Gr.65 steel in 3.5 wt % NaCl solution. Langmuir, 39(45), 16108–16119. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c02781

- Webster, J. G. (Ed.). (2014). The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook (2nd ed.). CRC Press.

- Wei, X., et al. (2024). Advanced machine learning techniques for corrosion rate estimation and prediction in industrial cooling water pipelines. Sensors, 24(11), 3564. https://doi.org/10.3390/s24113564

- Xu, D., Xia, Y., & Wang, X. (2020). Deep learning for corrosion rate prediction in oil and gas pipelines. Corrosion, 76(8), 789–798.

- Yan, J., & Yan, X. (2024). Prediction model for corrosion rate of low-alloy steels under atmospheric conditions using machine learning algorithms. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 31, 1109–1119. https://doi.org/10.1007/s12613-023-2679-5

- XGBoost. (2024). XGBoost Documentation. https://xgboost.readthedocs.io/

# ANNEXES

## Annexe A — Code source du firmware ESP32 (extrait)

// ─────────────────────────────────────────────────────────
// Corrosion Monitor — ESP32 + HX711 + DS18B20
// M2 Maintenance Industrielle — ENSPD Douala
// Cycle : wake → mesure → CSV série → deep sleep 10 min
// ─────────────────────────────────────────────────────────

#include "HX711.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define HX711_DOUT_PIN   21
#define HX711_SCK_PIN    22
#define ONE_WIRE_BUS      4

const float R_SERIE      = 100.0;
const float R1           = 10.0;
const float R2           = 10.0;
const float R_REF        = 0.5;
const float V_ALIM       = 3.3;
const float R_PONT_EQUIV = (R1 + R_REF);
const float V_EXC_EFF    = V_ALIM * R_PONT_EQUIV
                           / (R_SERIE + R_PONT_EQUIV);

#define SLEEP_INTERVAL_US  600000000ULL  // 10 minutes
#define MESURES_PAR_CYCLE  10

RTC_DATA_ATTR static unsigned long mesure_index  = 0;
RTC_DATA_ATTR static double        last_Rx        = 0.0;
RTC_DATA_ATTR static bool          header_envoye  = false;

Code complet disponible dans le dépôt GitHub : firmware/corrosion_monitor.ino.

## Annexe B — Pipeline Python — extrait feature engineering

def feature_engineering(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    df["delta_R_1h"]  = df["rx_corr"].diff(6)    # 6 × 10 min
    df["delta_R_6h"]  = df["rx_corr"].diff(36)   # 36 × 10 min
    dt_1h = df["timestamp_h"].diff(6).replace(0, np.nan)
    df["vitesse_CR_1h"] = (np.abs(df["rx_corr"].diff(6) / dt_1h)
                           * HEURES_PAR_AN * 1000.0)
    df["temp_moy_6h"] = df["temp_lisse"].rolling(36, min_periods=1).mean()
    df["temps_immersion_h"] = df["timestamp_h"] - df["timestamp_h"].iloc[0]
    R0 = df["rx_corr"].iloc[0]
    df["delta_R_absolu"] = df["rx_corr"] - R0
    return df

Pipeline complet disponible dans le dépôt GitHub : pipeline/corrosion_pipeline.py.

## Annexe C — Schéma de câblage de la sonde ER

[Schéma à insérer : ESP32 DevKit V1, HX711, pont de Wheatstone (R1, R2, R_REF, Rx), DS18B20 avec pull-up 4,7 kΩ, résistance série 100 Ω.]

## Annexe D — Fiche de sécurité Detar Plus (résumé)

Le Detar Plus est classé comme produit corrosif (catégorie 1A pour les acides minéraux). Lors des manipulations, les équipements de protection individuelle (EPI) suivants sont obligatoires :

- Lunettes de protection étanches aux projections liquides ;

- Gants résistants aux acides (nitrile, épaisseur ≥ 0,5 mm) ;

- Blouse de laboratoire en coton ;

- Hotte ou ventilation forcée à l’ouverture du récipient ;

- Solution de neutralisation (NaHCO₃) à proximité.

En cas de contact cutané : rincer abondamment à l’eau claire pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

## Annexe E — Fiche technique AC PROTECT 106 (résumé)

L’AC PROTECT 106 est un inhibiteur de corrosion industriel à base d’imidazoline. Caractéristiques principales :

- Mécanisme : adsorption monomoléculaire (Langmuir) via l’atome d’azote du cycle imidazoline ;

- Efficacité fabricant déclarée : η > 90 % en milieu HCl 1 N ;

- Concentrations d’utilisation : 0,05 à 1,0 % v/v selon sévérité du milieu ;

- Compatibilité : aciers au carbone, alliages ferritiques (déconseillé alliages cuivre) ;

- Stockage : récipient hermétique, à l’abri de la chaleur.

## Annexe F — Liste des fichiers du projet

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| firmware/corrosion_monitor.ino | Firmware ESP32 |
| pipeline/corrosion_pipeline.py | Pipeline Python ML |
| memoire/memoire_v3.md | Mémoire (ce document, source Markdown) |
| memoire/memoire_v3.docx | Mémoire (version Word) |
| notebooks/05_phmsa_validation.py | Notebook PHMSA (planifié) |

Lien GitHub : londola13/predictive-maintenance-corrosion

# TABLE DES MATIÈRES

(générée automatiquement par Word à partir des styles Heading 1 / 2 / 3)